## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境3 新能源汽车电池认知与检测
任务3.1 蓄电池辨识分类

## Slide 3
电池有不同的种类、不同的性能指标，你作为新能源汽车技术专业社团的团长，请你为社员们介绍清楚相关内容，激发社员对电池探索研究的兴趣，提高社团活动的质量。
任务描述

## Slide 4
01
能介绍电动汽车蓄电池应满足的要求
02
对蓄电池进行正确分类
03
介绍蓄电池电压、容量等主要性能指标
学习
目标
04
能介绍动力蓄电池目前存在的问题以及蓄电池未来的发展方向

## Slide 5
思政目标！
发散思维，
提高创新意识。

## Slide 6
PART 1
动力电池应满足的性能要求

## Slide 7
北汽EX360：可用电量：48.1KWh
综合工况续航里程达到了318km，
等速续航里程为398km。
1. 使电动汽车的续驶里程长
电池能量决定电动汽车的续驶里程
单位：W.h、KW.h

## Slide 8
比能量（ Wh/kg ）=
电池能量
电池重量
比能量是动力电池单位质量所能输出的电能。
比能量是动力电池的关键性能参数，决定车辆的续航里程。
能量密度（Wh/L）：动力电池单位体积所能输出的能量

## Slide 9
（1）铅酸蓄电池
电能=12V*4.5A.h=54W.h
比能量=电能/重量=54W.h/1.652kg=32.69=33W.h/kg
能量密度=电能/体积=54Wh/0.59L=91.53W.h/L

## Slide 10
（2）镍氢电池
电能=1.2V*2.45A.h=2.94W.h

## Slide 11
（2）镍氢电池
电能=1.2V*2.45A.h=2.94W.h
比能量=电能/重量=2.94W.h/0.03kg=98W.h/kg
能量密度=电能/体积=2.98Wh/0.0075L=391.48W.h/L

## Slide 12
（3）锂电池
电能=3.6V*2.5A.h=9W.h

## Slide 13
（3）锂电池
电能=3.6V*2.5A.h=9W.h
比能量=电能/重量=9W.h/0.043kg=209.3W.h/kg
能量密度=电能/体积=9Wh/0.01654L=544.14W.h/L
43g
0.01654L

## Slide 14
2. 使电动汽车的动力性强劲、加速性、爬坡能力
功率决定电动车汽车的动力性
单位：W、KW
0-50km/h加速成绩为5秒。

## Slide 15
比功率（ W/kg ）=
最大功率
电池重量
比功率的大小表征电池所能承受的工作电流的大小，
电池比功率大，表征电池可以承受大电流放电。
比功率是评价电池及电池组是否满足电动汽车在加速、
爬坡和再生制动时的指标。
比能量是动力电池的关键性能参数，决定车辆的续航里程。
功率密度（W/L）：动力电池单位体积所具有的电能的功率。

## Slide 16
3. 较长的循环寿命
保证动力蓄电池的使用年限和行驶总里程。
使其更换、维护费用低，降低电动汽车的使用成本。

## Slide 17
4. 较好的充、放电特性
蓄电池的充电特性好，可缩短其充电时间，提高使用性能，
在车辆制动时，则可提高制动能量回收的效率。
充电特性好，不容易过充电，可延长蓄电池的使用寿命。
放电特性好，其持续供电能力就强。

## Slide 18
5. 工作温度范围广
以满足季节变化的运行需要。
温度过高或温度过低的情况下，对于蓄电池的工作极为不利。

## Slide 19
如果放电不完全就充电，就不能放出全部电量
如：放出70% 电量后再充足电，该电池只能放出70%的电量，
这就是电池的“记忆效应”。
为了解决这个问题，几次完成的充/放电循环能使电池恢复
正常工作。
6. 无记忆效应：以满足车辆各状态下充电的需要

## Slide 20
7. 自放电率小
满足车辆较长时间的搁置要求
自放电：蓄电池内部自发的或不期望的化学反应
造成可用容量自动减少的现象。

## Slide 21
8. 充电时间短：
9. 可实现深度放电（如DOD达到80%），并且不会影响其寿命。
要求蓄电池必要时能在满负荷功率状态下工作和实现全放电。
10. 安全性好：防爆、防高温性能好

## Slide 22
2. 电动汽车动力性强劲
1. 使电动汽车的续驶里程长
4. 循环寿命长
3. 工作温度范围广
动力电池应满足的性能要求

## Slide 23
PART 2
动力电池存在的问题及发展趋势

## Slide 24
不足40Wh/kg
100Wh/kg左右
一、动力电池存在的问题
1. 能量密度低
汽油的能量密度是12000Wh/kg，

## Slide 25
北汽纯电动汽车EV200采用的动力蓄电池
能量密度为104.4Wh/kg
传统燃油汽车行驶300~500公里只需消耗30L汽油，
电动汽车为了跑相同的里程需要更多的电能，只能带上数百公斤重的电池。

## Slide 26
2. 电池组重
轻量化是纯电动汽车设计时必须要遵循的一个原则，
尽管在车身设计方面采取了一系列减轻自身质量的措施来降低车重。
但由于电池组的存在，纯电动汽车的总质量较同样大小的
内燃机汽车重得多。

## Slide 27
3. 续驶里程短，动力性能弱
由于现在车用动力蓄电池的能量密度较低，要提高汽车的行驶里程，
就必须在汽车上安装更多的蓄电池组。
这样就使蓄电池组质量过大，
车身质量过重又使汽车动力性能受到制约，
车上安装了大量的电池组，占用了不少空间，限制了车内使用空间。

## Slide 28
4. 电池价格昂贵
据估算，在纯电动汽车中，
动力蓄电池的成本占整车售价的10%~30%，
微型电动汽车因为整车价格不高，电池组成本占比尤其大。
过于高昂的电池成本阻碍了电动汽车的快速发展。

## Slide 29
5. 乘员的舒适性受到限制
由于受到纯电动汽车动力蓄电池的电量限制，
在车上对电能的使用必须时刻注意节省，
车内空调和暖风装置的选用必须
充分考虑其对车辆行驶里程的影响。

## Slide 30
动力转向以及其他一些车载电气的使用也受到限制。
因此，乘员的乘坐舒适性受到影响。

## Slide 31
二、动力电池发展趋势
1. 从理论能量密度挖掘现有蓄电池的潜力
从理论能量密度挖掘现有的蓄电池的潜力基于两点：
一是当数据来源不同时，理论计算结果相差颇大，而这与反应中物质状态有关，也与是否考虑到反应所处条件有关；
二是在实用化的蓄电池中，其实际能量密度最多只有理论值的1/4.5~1/3，仍然留下1/10~1/5的计算值潜在能量。

## Slide 32
2. 从电池活性材料看蓄电池的发展前景
电极活性物质是影响蓄电池性能最关键的因素，
因此，未来蓄电池的发展离不开对电池活性物质的研究。
合成材料的广泛应用将是未来蓄电池技术发展的必由之路。
今后蓄电池的研究可能会从分子工程出发，开发出合成导电聚合物材料。

## Slide 33
纳米材料所具有的独特性质和全新的规律，使其成为科学研究的热点。纳米微粒作为蓄电池正负极材料的可能性是存在的，作为锂离子电池负极材料的碳纳米管，其管壁厚度、管径、管腔、长度都可通过改变合成条件进行调控，以提高蓄电池的性能。
而且，纳米材料在电池中得到实用，
蓄电池的性能有可能达到一个前所未有的新高度。

## Slide 34
3. 非可燃性有机电解液将解决锂离子电池安全问题
采用高离子导电率的固体电解质作为隔膜，制备全固态电池，
将大大提高大容量锂离子电池的安全性。
研究开发新型固态电解质可能是解决一系列问题、开创蓄电池新阶段的关键。

## Slide 35
由于锂二次电池性能的改进和提高与有机电解液的关系密切，因而近年来在这方面的研究迅速增多。
可以预料，未来锂二次电池发展将很大程度上依赖于非水电解质应用基础研究的突破。

## Slide 36
4. 电动汽车的发展将促进蓄电池技术的全面发展
电动汽车未来发展的方向主要是纯电动汽车和燃料电池电动汽车，
混合动力电动汽车的发展只是为缓解动力电池技术难题的
一个中间过程。

## Slide 37
对于纯电动汽车，蓄电池仍然是其发展的瓶颈。
为使电动汽车在动力性、经济型（续驶里程）、安全性、成本等方面能与燃油汽车相抗衡，需要解决的最关键的问题就是蓄电池。
蓄电池性能的提高具有多方面：要求蓄电池的比功率与比能量有突破性的提高、循环寿命更长、充电时间短、使用安全环保。

## Slide 38
要提高纯电动汽车的动力性、续驶里程和缩短充电时间，
除了蓄电池本身性能的提高外，蓄电池的充电方法、
蓄电池的性能测试与管理等也至关重要。
因此，有关蓄电池快速充电及均衡充电方法的研究、
蓄电池运行中的动态性能参数监测及能量管理的研究等，
均是电动汽车未来发展所需的关键性研究项目。

## Slide 39
电动汽车电源的另一个发展方向是燃料电池。
燃料电池高效
对环境友好
安静且可靠性高
因而被认为是21世纪首选的高效清洁能源。

## Slide 40
2. 动力电池发展趋势
1. 动力电池存在的问题
动力电池存在的问题及发展趋势

## Slide 41
PART 3
蓄电池的分类

## Slide 42
1. 按照电池工作原理
化学电池：利用物质的化学反应发电的电池：
原电池、蓄电池、燃料电池等。
物理电池：利用光、热、物理吸附等物理能量发电的电池。
如： 太阳能电池、超级电容器、飞轮电池等。
生物电池：利用生物化学反应发电的电池。
如微生物电池、酶电池、生物太阳电池等。

## Slide 43
2. 按照工作介质和存储的方式不同
一次电池：使用一次后就被废弃的电池，不能再充电，也称原电池，
如锰锌干电池、银锌扣式电池、锂原电池等。

## Slide 44
二次电池：可以充电再次使用的电池，
如镍氢电池、镍镉电池、锂电池等。

## Slide 45
燃料电池：活性材料在电池工作时需要不断的从外部进入燃料，
来延续电池内部反应，如氢氧燃料电池等。

## Slide 46
酸性电池：主要以硫酸水溶液为介质，如铅酸电池。
碱性电池：主要以氢氧化钾水溶液为主，
如镍镉电池、镍氢电池
3. 按照电解质的种类不同

## Slide 47
中性电池：主要以盐溶液为介质，如锰锌干电池、海水激活电池等
有机电解质电池：主要以有机溶液为介质，如锂电池。

## Slide 48
4. 按照蓄电池所用正、负极材料的特性划分
铅系列电池：如铅酸电池
锌系列电池：如锌锰电池、锌银电池
镍系列电池：如镍镉电池、镍氢电池
锂系列电池：锂电池、磷酸铁锂、三元锂电池

## Slide 49
2. 按照电解质的种类
1. 按工作介质和存储的方式
小 结：蓄电池的分类
4. 按照电池工作原理
3. 按照蓄电池正、负极材料

## Slide 50
PART 4
蓄电池的性能指标

## Slide 51
1. 电压
1）端电压：电池正极与负极之间的电位差
2）开路电压：蓄电池在开路条件下的端电压，
即电池没有负载状态的电压值。
几种常见的蓄电池的开路电压

## Slide 52
3）充电截止（终止）电压：
电蓄电池正常充电时，允许达到的最高电压。
在蓄电池达到充满状态后，若还继续充电即为过充电
过充电可能导致蓄电池内压升高，鼓包变形、漏液等情况发生，
蓄电池的性能会显著降低或导致损失。
过充电是电池滥用的一种方式。

## Slide 53
4）放电截止（终止）电压：
蓄电池正常放电时，允许达到的最低电压。
在蓄电池达到充满状态后，若还继续充电即为过充电
过放电是电池滥用的一种方式。

## Slide 54
以锂电池为例，如果电压低于放电截止（终止）电压后继续放电，电池两端的电压会迅速下降，造成过放电，负极晶格会塌落，导致极板上的活性物质在正常充电时不易恢复。
图：蓄电池充电电压和放电电压

## Slide 55
常见的蓄电池充电截止（终止）电压和放电截止（终止）电压
序号 | 动力蓄电池 | 充电截止（终止）电压 | 放电截止（终止）电压
1 | 镍镉电池 | 1.75~1.8V | 1.0~1.1V
2 | 镍氢电池 | 1.5V | 1V
3 | 锂电池 | 4.25V | 3.0V

## Slide 56
2. 容量
完全充电的蓄电池在规定条件下所释放的总容量，单位为Ah。
1）额定容量：在规定条件下测得的并由制造上标明的电池容量值。
2）n小时率容量：
完全充电的蓄电池以n小时率放电电流放电，
达到终止条件时所释放的容量。

## Slide 57
3）可用容量：
在规定条件下，从完全充电的蓄电池中释放的容量值。
4）理论容量：
假设活性物质完全被利用，蓄电池可释放的容量值。

## Slide 58
3. 内阻
蓄电池中电解质、正负极群、隔膜等电阻的总和。
蓄电池的内阻直接影响着蓄电池的
工作电压、输出电流、输出能量和功率等，
蓄电池的内阻越小，其充放电性能就越好。

## Slide 59
4. 放电深度（DOD）
Depth Of Discharge
表示蓄电池放电状态的参数
等于实际放电量与可用容量的百分比。
实际放电30Ah，可用容量100Ah，求DOD？
答：DOD=30A·h/100A·h=0.3=30%。

## Slide 60
5. 荷电状态（SOC）
State Of Charge
表示蓄电池在充放电过程中的存电状态。
等于蓄电池剩余的容量与蓄电池额定容量的比值。
实际放电30Ah，额定容量100Ah，求SOC？
答：SOC=（100-30）/100=0.7=70%

## Slide 62
6. 自放电率
自放电率又称荷电保持能力，是指电池在开路状态下，
电池所储存的电量在一定条件下的保持能力。
自放电率主要受电池制造工艺、材料、储存条件等因素影响，
是衡量电池性能的重要参数。

## Slide 63
7. 记忆效应
蓄电池经过长期浅充浅放电循环后，进行深放电时，
表现出明显的容量损失和放电电压下降，
经过数次全充/放电循环后，电池特性即可恢复的现象。

## Slide 64
8. 倍率放电
蓄电池以1小时放电率电流值的倍数进行放电，用C表示。
其单位是“1/小时”
如额定容量为“1000mA.h”的电池：
以0.2C充电，充电电流=（0.2/h）*1000mA.h=200mA
以0.1C放电，放电电流=（0.1/h）*1000mA.h=100mA
以0.5C放电，放电电流=（0.5/h）*1000mA.h=500mA
以3C放电，放电电流=（3/h）*1000mA.h=3000mA

## Slide 65
蓄电池允许的倍率放电越大，蓄电池性能越好，价格也越贵；
蓄电池电极上锂化合物颗粒越细小，
倍率放电可以越高，
工艺要求越高。

## Slide 66
根据倍率放电的大小可分为：
低倍率<0.5C
中倍率0.5~3.5C
高倍率3.5~7.0C
超高倍率 >7C
如某蓄电池的额定容量为20A.h，若用4A的电流放电，
放电倍率=4A/20A.h=0.2C 为低倍率放电
放完20A.h的额定容量需用5h。

## Slide 67
9. 循环寿命
蓄电池的工作是一个不断充电—放电的循环过程。
循环寿命是指在一定的充放电制度（放电电流、放电时间、
放电终止电压）下，
电池容量降低到某一规定值之前，电池能经受充电与放电的次数。
充电一次放电一次称为一个周期或一次循环。
循环使用寿命是评价电池寿命性能的一项重要指标。

## Slide 68
10. 电池成本
电池成本与电池的技术含量、材料、制作方法
和生产规模有关。
一般以电池单位容量或能量的成本表示，
单位为元/（A·h）或元/（mA·h）。
不同类型、不同生产厂家、不同型号的电池，
其成本可以进行比较。

## Slide 69
2. 容量
1. 电压
小 结：蓄电池的性能指标
4. 放电深度
3. 内阻
6. 自放电
5. 荷电状态
7. 记忆效应
8. 倍率放电
10. 电池成本
9. 循环寿命

## Slide 70
感 谢 您 的 聆 听