## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境4 新能源汽车动力电池检修
任务4.2 新能源汽车动力故障检修

## Slide 3
王先生于三年前购入一辆北汽EV系列纯电动汽车。昨天驱车行驶于一段非常崎岖的颠簸路面，返程后将车辆停放于车库。今天开车上电时，出现车辆高压掉电且报动力蓄电池断开故障。请你对该车辆进行检修。
任务描述

## Slide 4
01
根据故障对整车的影响判断车辆故障等级
02
能介绍动力蓄电池常见的故障及解决方法
03
能介绍动力蓄电池常见的损失形式及
特点
学习
目标
04
能对动力蓄电池进行检测

## Slide 5
思政目标！
保质保量地完成检测任务，增强质量意识

## Slide 6
PART 1
新能源汽车故障分类及案例分析

## Slide 7
一、新能源汽车故障分类
不同的故障对整车的影响不同，以北汽EU5为例，故障划分为四个等级

## Slide 8
二、
动力
蓄电
池故
障典
型案
例分
析
图：吉利EV300电池管理系统BMS控制电路

## Slide 9
1. 故障现象：
起动车辆，仪表上READY灯不亮，系统故障灯点亮，
动力电池故障灯点亮，动力电池电量为0，连接充电枪，车辆不能充电。
2. 读取故障码：
VCU：U34AD82U34EC82BMS报文循环计数错误，
U34EE82车载充电机报文循环计数错误。BMS模块无法进入。

## Slide 10
3. 主要原因：
BMS供电线路故障、
BMS搭铁线路故障、
BMS模块故障等。

## Slide 11
4. 线路检测
（1）BMS供电线路故障：
1）测量BMSB+供电线路，CA49-1正常值应为蓄电池电压。
2）测量BMSIG供电线路，CA49-7，点火开关ON，
CA49-7正常电压值为蓄电池电压。
（2） BMS搭铁线路故障：
1）测量BMS搭铁线路，断开CA49插接器，
CA49-2正常为与搭铁间的阻值＜1Ω。
（3）BMS模块故障

## Slide 12
5. 故障机理分析
动力电池管理系统BMS供电线路存在故障，造成BMS无法启动运行，
BMS无法监测动力蓄电池的电压、电量、温度等信息。
BMS也无法进行信息传输，因此仪表上无法显示动力电池电量，
也无法点亮动力电池故障灯。
整车控制器VCU无法正常接收到BMS模块发送的动力蓄电池的电量、
电压、故障等状态信息，从而无法确认动力蓄电池的工作状态。
VCU启动整车保护功能，导致整车高压系统不上电，READY灯不亮。

## Slide 13
同样，该线路上的其他部件出现故障，如：
熔断器断路、虚接，
CA49-1端子退针、虚接，
线束插接器接触不良、损坏等
都能造成BMS无法正常运行，
以致车辆READY灯不亮，车辆不能正常上电，
不能正常充电。

## Slide 14
PART 2
动力电池失效模式

## Slide 15
一、动力蓄电池的失效模式
1
电芯失效模式
2
BMS失效模式
3
Pack系统集成失效模式
安全性失效模式
非安全性失效模式

## Slide 16
二、电芯安全性失效模式
1. 电芯内部正负极短路
2. 电芯漏液
3. 电池负极析锂
4. 电芯胀气鼓胀

## Slide 17
1. 电芯内部正负极短路
动力蓄电池内短路是由电芯内部引起的。
可能是电芯生产过程中的缺陷或长期振动外力导致的电芯变形。
一旦发生严重内短路，无法阻止控制，外部保险不起作用，
肯定会发生冒烟或者燃烧。

## Slide 18
如果遇到该情况，我们能做的就是第一时间通知车上人员逃生。
对于动力蓄电池内部短路问题，目前为止电池厂家没有办法在
出厂时100%将有可能发生内短路的电芯筛选出来，
只能在后期充分做好检测以降低发生内短路的概率。

## Slide 19
2.电芯漏液
电动汽车着火的事故很多是电芯漏液造成的。
电芯漏液的原因有外力损伤和制造原因两种。
（1）外力损伤：碰撞、安装不规范造成密封结构被破坏。
（2）制造原因：焊接缺陷、封合胶量不足造成密封性能不好等。

## Slide 20
电池漏液后整个电池包的绝缘会失效。
单点绝缘失效问题不大，
如果有两点或以上绝缘失效会发生外短路。
从实际应用情况来看，与软包电芯和塑壳电芯相比，
金属壳电芯更容易发生漏液情况导致绝缘失效。

## Slide 21
3. 电池负极析锂
电池使用不当，如过充电、低温充电、大电流充电等都会导致电池负极析锂。
国内大部分厂家生产的磷酸铁锂或三元锂电池在0℃以下充电会发生析锂
0℃以上时，根据电芯特性，只能小电流充电。
发生负极析锂后，锂金属不可还原，导致电池容量不可逆的衰减。
析锂达到一定程度，形成锂晶枝，会刺穿隔膜发生内短路。
所以动力蓄电池在使用时应严禁在低温下进行充电。

## Slide 22
4.电芯胀气鼓胀
产生胀气的原因很多，主要是因为电池内部发生副反应产生气体，
最为典型的是与水发生副反应。
胀气问题可以通过在电芯生产过程中严格控制水分避免。
一旦发生电池胀气就会发生漏液等情况。

## Slide 23
1. 容量一致性差
2. 自放电过大
3. 低温放电容量减少
4. 电芯容量衰减
三、电芯非安全性失效模式

## Slide 24
1. 容量一致性差
目前解决电芯不一致性的方法主要是：
提高电芯的生产制造工艺控制水平，
从生产关尽可能保证电芯的一致性，
使用同一批次电芯进行配组。
这种方法有一定效果，但无法从根本上消除。
动力蓄电池使用一段时间后一致性差的问题还会出现。
电芯发生不一致性问题后，如果不能及时处理，
问题会愈加严重，甚至发生危险。

## Slide 25
2. 自放电过大
电芯制造时杂质造成的微短路所引起的不可逆反应
是造成个别电芯自放电偏大的最主要原因。
大多电池生产厂家对电芯的微小自放电可以忽略。
电芯在长时间的充电及搁置过程中，随环境条件发生化学反应，
会发生自放电现象，使电芯容量降低，性能下降，不能满足使用需求。

## Slide 26
3. 低温放电容量减少
随着温度的降低，电解质性能下降，参与反应不够，
电解质电导率降低，导致电芯电阻增大，
电芯起始放电的电压降低，容量也降低。
目前厂家电芯在-20℃下放电容量是额定容量的70%～75%。
低温下电芯放电容量减少，且放电性能差，
影响电动汽车的使用性能和续驶里程。

## Slide 27
4. 电芯容量衰减
缘于活性锂离子的损失以及电极活性材料的损失。
正极活性材料层状结构规整度下降，
负极活性材料上沉积钝化膜，石墨化程度降低，隔膜孔隙率下降，
导致电芯电荷传递阻抗增大，脱嵌锂离子的能力下降，从而导致容量损失。
电芯容量衰减是电池不可避免的问题。
目前电池厂家应该首要解决安全性失效问题和电池一致性问题，
在这个基础上再考虑延长电池的循环寿命。

## Slide 28
PART 3
动力电池常见故障及故障原因

## Slide 31
2. 动力电池的失效模式
1. 新能源汽车故障分类及案例分析
小 结
3. 动力电池常见故障及原因

## Slide 32
感 谢 您 的 聆 听