## Slide 1
基础工程施工
单元五 浅基础工程施工

## Slide 2
学习任务1 浅基础的类型与设计
1
学习任务2 无筋扩展基础施工
2
单元五 浅基础工程施工
学习任务3 钢筋混凝土基础施工
3

## Slide 3
建筑物的基础根据埋置深度不同通常划分为浅基础和深基础。把埋置深度不小于5m 的基础称为深基础；把埋置深度不大于5m，可用一般施工方法或经过简单的地基处理就可以施工的基础称为浅基础。根据《建筑地基基础设计规范》（GB▌ 50007—2011），浅基础的形式主要有无筋扩展基础、扩展基础、柱下钢筋混凝土条形基础、筏形基础等；深基础的形式主要有桩基础、沉井、地下连续墙等。
基于浅基础工程施工的工作过程，本单元分三个任务，目的是在学习浅基础施工的相关知识的基础上，能够制订浅基础工程施工方案并能进行施工，为此沿着如下流程进行学习：认识浅基础的类型、构造和设计相关知识→无筋扩展基础施工→钢筋混凝土施工→编制施工方案。
单元描述

## Slide 4
浅基础的类型和设计
1

## Slide 5
一、浅基础的类型
（一）无筋扩展基础
无筋扩展基础的高度要满足下式要求：
无筋扩展基础台阶高宽比的允许值 |  |  |  | 
基础材料 | 质量要求 | 台阶高宽比的允许值 |  | 
 |  | Pk≤100 | 100< Pk≤200 | 200<Pk≤300
混凝土基础 | C15混凝土 | 1 : 1.00 | 1 : 1.00 | 1 : 1.25
毛石混凝土基础 | C15混凝土 | 1 :1.00 | 1 : 1.25 | 1 : 1.50
砖基础 | 砖不低于MU10、砂浆不低于M5 | 1 : 1.50 | 1 : 1.50 | 1 : 1.50
毛石基础 | 砂浆不低于M5 | 1 : 1.25 | 1 : 1.50 | 
灰土基础 | 体积比为3 : 7或2:8的灰土，其 最小干密度:粉土1 550kg/m3,粉质 黏土1 500kg/m3，黏土1 450kg/m3 | 1 : 1.25 | 1 : 1.50 | 
三合土基础 | 体积比1:2:4~1:3:6(石灰: 砂:骨料)，每层约虚铺220mm，夯 至150mm | 01:01.5 | 1 : 2.00 | 

## Slide 6
一、浅基础的类型
（二）扩展基础
扩展基础
1. 基础类型
2. 构造要求
（1）柱下独立基础
（2）墙下条形基础
（1）锥形基础的边缘高度不宜小于200mm，且两个方向的坡度不宜大于1∶3；阶梯形基础的每阶高度，宜为300 ～ 500mm。
（2）垫层的厚度不宜小于70mm，垫层混凝土强度等级不宜低于C10。
（3）扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%，底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm，间距不宜大于200mm，也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不宜小于8mm；间距不宜大于300mm；每延米分布钢筋的面积不小于受力钢筋面积的15%。当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于40mm；无垫层时不应小于70mm。
（4）混凝土强度等级不应低于C20。
（5）当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m 时，底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9 倍，并宜交错布置。
（6）钢筋混凝土条形基础底板在“T”形及“十”字形交界处，底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置，另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4 处。在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置

## Slide 7
一、浅基础的类型
（三）柱下钢筋混凝土条形基础
柱下钢筋混凝土条形基础
1. 基础类型
柱下条形基础
十字交叉基础
2. 构造要求
（1）柱下条形基础梁的高度宜为柱距的1/8 ～ 1/4。翼板厚度不应小于200mm。当翼板厚度大于250mm 时，宜采用变厚度翼板，其坡度宜小于或等于1∶3。
（2）在基础平面布置允许的情况下，条形基础的端部宜向外伸出一定长度，以增大底面面积，改善端部基础的承载条件，但伸出也不宜过长，其长度宜为第一跨距的0.25 倍。
（3）现浇柱与条形基础梁的交接处，一般情况下，基础梁宽度宜每边宽出柱子50mm，当与基础梁轴线垂直的柱边长大于或等于600mm 时，可仅在柱位处将基础梁局部加宽。
（4）基础梁受力复杂，即受纵向整体弯曲作用，柱间还有局部弯曲作用，二者叠加后，支座及跨中弯曲方向实际上难以按计算结构可靠确定，故通常梁的上下均要配筋。条形基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除满足计算要求外，顶部钢筋按计算配筋全部贯通，底部通长钢筋应不少于底部钢筋截面总面积的1/3。
（5）梁上下纵向受力筋配筋率各不少于0.2%。当梁高于700mm 时，应在梁两侧沿高度每隔300 ～ 400mm 加设构造筋，直径不小于10mm。两种箍筋直径不应小于8mm。弯起筋与箍筋肢数按弯矩及剪力图配置。当梁宽b ≤ 350mm 时用双肢箍，当350 ≤ b ≤ 800mm 时用四肢箍，当b>800mm 时用六肢箍，箍筋间距的限制与普通梁相同。
（6）柱下条形基础的混凝土强度等级不应小于C20。

## Slide 8
一、浅基础的类型
（四）筏形基础
筏形基础
基础类型
构造要求
平板式
梁板式

## Slide 9
（一）设计步骤与内容
01
收集详细、准确的资料
02
确定基础类型
03
确定基础埋深
04
确定基础底面尺寸
二、天然地基上浅基础设计
05
确定是否需要验算变形和稳定性
06
进行基础结构设计，提出基础的构造要求
07
整理计算书
08
绘制基础施工图，提出施工说明

## Slide 10
二、天然地基上浅基础设计
（二）地基基础设计等级
地基基础设计等级 | 
设计等级 | 建筑和地基类型
甲级 | 重要的工业与民用建筑物 30层以上的高层建筑 体型复杂，层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物 大面积的多层地下建筑物(如地下车库、商场、运动场等) 对地基变形有特殊要求的建筑物 复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡) 对原有工程影响较大的新建建筑物 场地和地基条件复杂的一般建筑物 位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程
乙级 | 除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物
丙级 | 场地和地基条件简单，荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一-般工业建筑物; 次要的轻型建筑物

## Slide 11
无筋扩展基础施工
2

## Slide 12
一、砖基础砌筑施工
（一）砖基础砌筑施工
砖基础砌筑施工
（一）施工准备
1. 技术准备
2. 材料准备
3. 机具设备
（二）作业条件
（三）工艺流程
（四）施工要点
（五）质量标准
1. 主控项目
2. 一般项目
砖基础砌筑工艺流程

## Slide 13
放线尺寸允许偏差 |  |  | 
长度L、宽度B(m) | 允许偏差(mm) | 长度L、宽度B(m) | 允许偏差(mm)
L(或B)≤30 | 士5 | 60<L(或B)≤90 | 士15
30<L(或B)≤60 | 士10 | L(或B)>90 | 士20
砌体的位置 及垂直度允许偏差 |  |  |  |  | 
序号 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检查方法
1 | 轴线位置偏移 |  |  | 10 | 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
2 | 垂直度 | 每层 |  | 5 | 用经纬仪、吊线和尺检查，或用其他测量 仪器检查
 |  | 全高 | ≤10m | 10 | 
 |  |  | > 10m | 20 | 
砖砌体的一般尺寸允许偏差 |  |  |  |  | 
序 号 | 项目 |  | 允许偏差 (mm) | 检查方法 | 抽检数量
1 | 基础顶面和楼面标高 |  | 士15 | 用水平仪和尺检查 | 不应少于5处
2 | 表面 平整度 | 清水墙、柱 | 5 | 用2m靠尺和楔形尺、 塞尺检查 | 有代表性自然间10%，但不应少 于3间，每间不应少于2处
 |  | 混水墙、柱 | 8 |  | 
3 | 门窗洞口高、宽(后塞口) |  | 士5 | 用尺检查 | 检验批洞口的10%，且不应少于 5处
4 | 外墙上下窗口偏移 |  | 20 | 以底层窗口为准，用 经纬仪或吊线检查 | 检验批的10%，且不应少于5处
5 | 水平灰缝 平直度 | 清水墙 | 7 | 拉10m线和尺检查 | 有代表性自然间10%，但不应少 于3间，每间不应少于2处
 |  | 混水墙 | 10 |  | 
6 | 清水墙游丁走缝 |  | 20 | 吊线和尺检查，以每¦ 层第一皮砖为准 | 有代表性自然间10%，但不应少 于3间，每间不应少于2处

## Slide 14
二、石砌体基础施工
石砌体基础施工
（一）毛石基础施工
（1） 技术准备
（2）材料准备
（3）机具设备
2.作业条件
3.工艺流程
4.施工要点
5.毛石基础质量标准
1. 主控项目
2. 一般项目
1. 施工准备
（二）料石基础施工
1. 材料要求
2. 工艺流程
3. 施工要点
4. 砌筑工程施工安全技术
毛石基础工艺流程

## Slide 15
石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序 号 | 项目 |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  | 检查方法 | 
 |  |  | 毛石砌体 |  | 料石砌体 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 基 础 | 墙 | 毛料石 |  | 粗料石 |  | 细料石 |  | 
 |  |  |  |  | 基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 墙、柱 |  | 
1 | 轴线位置 |  | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 用经纬仪和尺检查;或用 其他测量仪器检查 | 
2 | 墙面. | 每层 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | 7 | 用经纬仪、吊线和尺检查， 或用其他测量仪器检查 | 
3 | 垂直度 | 全高 |  | 30 |  | 30 |  | 25 | 20 |  | 
毛石基础砌体的位置、 垂直度及一般尺寸允许偏差 |  |  | 
项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检查方法
1 | 墙砌体顶面标高 | 士25 | 用水准仪和尺检查
2 | 砌体厚度 | +30 | 用尺检查

## Slide 16
三、混凝土基础施工
混凝土基础施工
（一）施工工艺
（三）质量控制
（二）施工要点
1. 混凝土配料
2. 混凝土搅拌
3. 混凝土浇筑
4. 混凝土振捣
5. 混凝土养护
基槽清理→基础放线→混凝土配料→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护→模板拆除。

## Slide 17
任务实施

## Slide 18
任务实施
一、任务书
1. 工作任务
试完成某学生公寓楼条形基础工程施工任务，要求确定该条形砖基础工程的施工方案并组织施工，确保安全、经济、文明施工。施工时间为3 月份。
（1）工程概况：
该工程为某学生公寓楼，主体结构为6 层砖混结构，建筑平面为矩形，长为混凝土基础知识21.600m，宽为13.500m，建筑面积为1 749.60m2，层高3.0m，檐口高度19.1m，坐北朝南，如图所示。基础采用条形砖基础，条形基础底面宽度为0.96m，埋深1.60m。100mm 厚素混凝土垫层，在± 0.000 以下0.600m 处设有地圈梁，地圈梁截面：外墙处为370mm×240mm，内墙处为240mm×240mm。在所有纵横墙交叉处均设置构造柱，构造柱截面为240mm×240mm。基础材料：垫层混凝土采用C15，砖基础用砖的强度等级为MU10，砂浆为M5。地圈梁材料：混凝土采用C20，纵向钢筋采用4 16，箍筋6@150。构造柱材料：混凝土采用C20，纵筋采用8 12，箍筋采用6@150。本工程地处市中心，人流车流密集，施工场地狭小，工期要求紧急，基础施工中要求
实时监测对周围环境的影响，及时采取相应措施。

## Slide 19
任务实施
一、任务书
1. 工作任务
（2）地质条件：
据工程地质勘察资料，该工程施工深度范围内地层土质分布情况如下：室外地面标高为- 0.60m，地面以下- 1.20 ～ - 0.60m 为杂填土；地基持力层在粉质黏土层内，基底标高为- 2.40m；其下为约11.00m 砂层，上面5.00m 为细砂，下面6.00m 为砾砂，
无软弱下卧层。地下水埋藏深度，在地面以下3.00m 处。
（3）基础工程施工条件：
基础施工要严格依据甲方提供的基础设计施工图，施工期间必须照图施工；如有异
议，提前提出施工变更申请，并经相关部门（建设单位、设计单位、施工单位、监理单
位等）审核批准，不得在施工过程中擅自改动设计。基坑开挖作业已施工完毕，钎探与
验槽检验合格。基础结构布置如图所示。

## Slide 20
任务实施
某学生公寓楼基础平面图

## Slide 21
任务实施
2. 工作项目
①施工前期准备；
②施工工艺流程规划；
③施工组织实施；
④施工质量与安全控制；
⑤工程检验与评价；
⑥工程资料整理。

## Slide 22
任务实施
3. 工作手段
《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）、场地工程地质勘察报告、基础施工图、砖、混合砂浆、混凝土、钢筋、模板、振捣器、测量仪器、钢尺、铁锤、铁钉、铁锹、手推车、工程线等。
某学生公寓楼基础剖面图

## Slide 23
任务实施
（一）技术准备
（1）收集地质勘探报告。
（2）熟悉地基与基础工程施工验收规范。
（3）熟悉基础工程施工图纸。
（4）编制基础施工方案并报批。
（5）做好钎探与验槽工作。
（6）做好施工前的技术交底。
二、施工前期准备

## Slide 24
任务实施
（二）确定施工参数
基础工程主要施工参数见表
二、施工前期准备
基础工程施工参数

## Slide 25
任务实施
（三）材料准备
基础材料：垫层混凝土采用C15，砖基础用砖的强度等级为MU10，砂浆为M5。
地圈梁材料：混凝土采用C20，纵向钢筋采用6 16，箍筋Φ6 ＠ 150。
构造柱材料：混凝土采用C20，纵筋采用8 12，箍筋采用Φ6 ＠ 150。
二、施工前期准备

## Slide 26
任务实施
（四）机具准备
（1）模板机具：圆锯、手锯、压刨、电钻、钉锤、大锤、水平尺、钢尺等。
（2）混凝土施工机具：混凝土搅拌机、带轮输送机及其配套计量设备、混凝土泵、插入式和平板式振捣器、翻斗车、铁板、橡胶管、串桶或溜槽、储料斗、水桶、大（小）平锹、钢钎、抹子、刮杠、橡胶手套等。
（3）钢筋加工和绑扎机具：卷扬机、钢筋切割机、钢筋弯曲成型机、钢筋钩子、钢筋刷子、绑扎架、手推车、扳子、粉笔、尺子等。
（4）砌砖工具：皮数尺、瓦刀、工程线、线坠。
（5）施工用脚手架。
二、施工前期准备

## Slide 27
任务实施
（五）作业条件准备
首先，做好施工现场“三通一平”的基本作业条件准备工作，即水通、电通、道路通、场地平。
二、施工前期准备
1. 一般条件准备
2. 特殊条件准备
（1）由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽，完成验槽记录及地基验槽隐检手续。如果地基需要处理，则应办理设计洽商，完成处理后由监理、设计、施工三方复验签认。
（2）完成基槽验线手续。
（3）降排水措施已经落实并保持基底干燥。
（4）浇筑混凝土用的脚手架、溜槽等已搭设完毕。
（5）根据混凝土配合比通知单，进行试配并检验合格。
（6）施工控制网点检查完好。

## Slide 28
任务实施
（二）施工工艺流程
砖基础大放脚砌筑方式，采用“二一”间隔收砌筑。
三、施工工艺流程规划
清理基槽→浇筑混凝土垫层→基础放线→确定砌筑方式→摆砖撂底→立皮数杆→双面挂线→逐级砌筑→设置防潮层→浇筑混凝土地梁→投测定位轴线及标高。
（一）施工工艺

## Slide 29
任务实施
（二）混凝土垫层施工
在浇筑混凝土垫层前，应校对标高和轴线位置，清除淤泥杂物及扰动土，不留积水。
四、条形基础施工实施
在垫层混凝土上准确投测出基础中心线及基础轴线位置，按基础大样图和设计尺
寸放出基础大放脚边线
（一）清理基槽
（三）基础放线
地基验槽及清理完成后，应立即进行垫层混凝土施工，严禁晾晒地基土并防止被
扰动。垫层混凝土必须振捣密实，表面平整。

## Slide 30
任务实施
基础转角及基础墙身的组砌方式：可采用一顺一丁组砌方式摆砌。基础大放脚可按“二一”间隔收组砌
四、条形基础施工实施
（四）确定组砌方式
基础中心线及基础轴线投测
基础大放脚砌筑方式示意图

## Slide 31
任务实施
（六）转角砌筑
从墙基础大角处顺基础边线进行干摆砖，先摆出内外墙、附墙垛的交接部位，做到错缝搭接符合要求，灰缝均匀。
四、条形基础施工实施
砖基础墙标高是用基础皮数杆控制的（混凝土基础用木模板控制）。基础皮数杆是木制杆子（图），杆上事先画出砖、灰缝、防潮层和±0.000 的位置等。立杆时，在立杆处打一木桩，用水准仪在桩的侧面抄一条高出垫层10cm 的标高线；然后，将杆上的同名标高线与桩上的标高线对齐，将杆钉在桩上，作为基础墙标高控制的依据。
基础施工结束后，用水准仪检查基础顶面的标高是否符合设计要求，误差不应超过±10mm。
（五）摆砖撂底
（七）砖基础标高控制
砌筑转角位置时应准确垂直，收分台阶要准确。墙宽大于240mm 要双面带线，附墙垛统一拉线，与墙同时砌筑。

## Slide 32
砖基础大放脚砌筑标高控制示意图

## Slide 33
任务实施
（九）投测定位轴线及标高
大放脚砌完后，从中心线校核轴线偏移情况，并在基础墙两侧面画“中”字标记。若有防潮层，要最后抹，按操作程序和要求抹平、槎实，厚度以20mm 为宜。
四、条形基础施工实施
（八）轴线校核
基础施工完成后，还要根据轴线控制桩用经纬仪将主墙体的轴线投到基础墙的外侧，用红油漆画出轴线标志，写出轴线号，作为上部轴线投设的依据。还应在四周用水准仪抄出- 0.100m 的标高线，弹以墨线标志，作为上部标高控制的依据

## Slide 34
任务实施
（二）墙体垂直度及墙面平整度控制
灰缝应保持横平竖直，砂浆饱满。（1）饱满度，水平缝不小于80%。（2）检查：百格网，三块砖平均值。（3）影响饱满度因素： 砖含水量（浇水否）；砂浆和易性；操作方法。
五、施工质量控制措施
（一）灰缝质量控制
墙体垂直度误差不大于5mm，墙面平整度误差不超过5 ～ 8mm，用2m 靠尺、楔形塞尺检查。
（四）安全环保措施
上下错缝、内外搭砌，留槎合理、接槎可靠。转角处及交接处，应同时砌筑。（1）留斜槎：长度不小于2/3 高度，有抗震要求时加拉结筋。（2）留直槎：（非抗震设防烈度为6、7 度地区可用）留凸槎且加拉结钢筋。拉结钢筋要求：每500mm 高一道，每道2 根，每120 墙厚一根；直径Φ6，端部90° 弯钩，每端压入不小于500mm；设防烈度为6、7 度地区不小于1 000mm。
（三）砌筑工艺控制

## Slide 35
任务实施
（1）基础外形尺寸检查。
（2）钢筋工程检查。
（3）模板工程检查。
（4）混凝土工程检查。
（5）砌体材料质量检查。
（6）砌筑质量检查。
六、工程检验与评价
（一）检验项目
根据以上检测结果对基础工程进行综合评价，确定其是否达到任务规定要求。
（二）检验标准
砖基础施工的质量应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203—2011）的规定。
（三）评定基础工程施工质量

## Slide 36
任务实施
详细整理基础工程施工全过程的施工资料，分类存档，以备查阅。
（1）钢筋、水泥、外加剂的出厂合格证及复检报告，粗、细骨料试验记录。
（2）砖复检报告，砂浆试块28d 抗压强度试验报告。
（3）基础放线投测记录。
（4）基槽隐蔽检验记录。
（5）模板检验记录。
（6）混凝土浇捣施工记录。
（7）基础分项工程工程检验批质量验收记录表。
七、基础工程资料整理

## Slide 37
钢筋混凝土基础施工
3

## Slide 38
一、钢筋混凝土工程施工知识
（一）施工准备
1. 材料要求
2. 主要机具
3. 作业条件
（1）水泥
（2）砂、石子
（3）水
（4）外加剂
（5）掺合料
（6）钢筋
（7）脱模剂
搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杠、木抹子、胶皮手套、串筒或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架
（1）办完验槽记录及地基验槽隐检手续。
（2）办完基槽验线预检手续。
（3）有混凝土配合比通知单，准备好试验用工器具。
（4）做完技术交底。
（二）施工工艺
1. 清理及垫层浇筑
2. 钢筋绑扎
3. 支模板
4. 清理
5. 混凝土现场搅拌
6. 混凝土浇筑
7. 混凝土振捣
8. 混凝土找平
9. 混凝土养护
10. 模板拆除

## Slide 39
一、钢筋混凝土工程施工知识
（三）质量控制
1. 钢筋工程
（1）钢筋加工工程
（2）钢筋安装工程
2. 模板工程
（1）模板安装工程
（2）模板拆除工程
3. 混凝土工程
（1）混凝土原材料及配合比设计
（2）混凝土施工工程
（3）现浇结构外观尺寸偏差检验

## Slide 40
一、钢筋混凝土工程施工知识
（四）成品保护
1. 钢筋绑扎
2. 模板安装
3. 混凝土浇筑
（1）顶板钢筋绑好后，应做保护，不准在上面踩踏行走
（2）绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板
（3）钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋
（4）安装电线管、暖卫管线或其他设施时，不得任意切断和移动钢筋
（1）预组拼的模板要有存放场地，场地要平整夯实
（2）工作面已安装完毕的墙模板，以防止模板变形或产生垂直偏差
（3）拆除模板时，不得用大锤、撬棍硬砸猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤
（1）要保证钢筋和垫块的位置正确
（2）不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密
（3）在浇筑混凝土时，要对已经完成的成品进行保护
（4）所有甩出钢筋，防止混凝土污染钢筋。
（5）对阳角等易碰坏的地方，应当有防护措施，有专人负责保护

## Slide 41
一、钢筋混凝土工程施工知识
（五）安全及环境保护措施
（1）进入现场必须遵守安全生产六大纪律
（2）搬运钢筋要注意附近障碍物
（3）起吊钢筋骨架，下方禁止站人
（4）切割机使用前，须检查机械是否正常
（5）车道板单车行走不小于1.4m 宽，双车来回不小于2.8m 宽
（6）用塔吊、料斗浇捣混凝土，在塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让
（7）使用振动机前应检查电源电压，必须经过二级漏电保护，电源线不得有接头，观察机械运转是否正常
（8）钢筋头及其他下脚料应及时清理，成品堆放要整齐
（9）严禁用废机油做模板隔离剂，刷隔离剂时避免污染环境
（10）优先使用商品混凝土，避免环境污染

## Slide 42
一、钢筋混凝土工程施工知识
（六）质量记录
（1）水泥的出厂证明及复验证明。
（2）钢筋的出厂证明或合格证以及钢筋试验报告。
（3）混凝土试配申请单和实验室签发的配合比通知单。
（4）钢筋隐蔽验收记录。
（5）模板验收记录。
（6）混凝土施工记录。
（7）混凝土试块28d 标准养护抗压强度试验报告。
（8）混凝土独立基础隐蔽验收记录。
（9）商品混凝土的出厂合格证。

## Slide 43
二、钢筋混凝土独立基础施工要点
钢筋混凝土独立基础施工要点
（一）现浇柱下独立基础
（二）预制柱杯形基础
（1）验槽
（2）用方木架成井字架将插筋固定在基础外模板上
（3）清除模板和钢筋上杂物，模板浇水加以润湿
（4）基础混凝土宜分层连续浇筑完成
（5）对于锥形基础，加强基础边角处的混凝土捣实
（6）浇筑基础混凝土时，应保证插筋位置的正确
（7）混凝土浇筑完毕，表面应覆盖浇水养护。
（1）验槽
（2）杯口模板可用木或钢定型模板
（3）清除模板和钢筋上杂物，浇水加以润湿。
（4）杯形基础混凝土宜按台阶分层连续浇筑。
（5）避免杯口模板被挤变形移位。
（6）留出找平层厚度。
（7）浇捣完毕，混凝土终凝前用倒链将杯口模板取出（8）注意保证模板位置、标高正确。
（9）其他施工要点同现浇柱下基础。

## Slide 44
三、钢筋混凝土条形基础施工要点
钢筋混凝土条形基础施工要点
（1）验槽，清除杂物。回填夯实
（2）验槽后应立即浇灌混凝土垫层，以保护地基
（3）清除钢筋和模板上杂物。木模板应浇水湿润
（4）基础混凝土浇筑高度在2m 以内，混凝土可直接卸入基槽（坑）；2m 以上时，应通过漏斗、串筒或溜槽下料
（5）混凝土宜分段分层灌筑
（6）混凝土应连续浇灌，以保证结构良好的整体
（7）混凝土浇筑完，洒水养护；养护达到强度后及时分层回填土方并夯实。

## Slide 45
四、筏板基础施工要点
筏板基础施工要点
（1）基坑开挖时保证基坑在无水情况下进行开挖和基础结构施工
（2）开挖基坑应注意保持基坑底土的原状结构，尽可能不要扰动
（3）当垫层达到一定强度后，在其上弹线、支模、铺放钢筋，连接柱的插筋
（4）在浇筑混凝土前，清除模板和钢筋上杂物，木模板浇水加以润湿
（5）混凝土浇筑方向应平行于次梁长度方向
（6）基础浇筑完毕，表面应覆盖和洒水养护，并防止浸泡地基。待混凝土强度达到设计强度的25% 以上时，即可拆除梁的侧模
（7）当混凝土基础达到设计强度的30% 时，应进行基坑回填
（8）在基础底板上埋设好沉降观测点，定期进行观测、分析，做好记录。

## Slide 46
任务实施

## Slide 47
任务实施
一、任务书
1. 工作任务
试完成某学校拟建学生餐厅浅基础工程施工方案。
（1）工程概况：
该工程为某学校学生餐厅。主体结构为2 层框架结构，建筑平面为矩形，坐北朝南，如图5 - 22 所示。基础采用钢筋混凝土独立基础，基础底面为正方形，基础边长为2.50m，底板厚根部为600mm，端部为400mm，基础梁截面为400mm×600mm，柱截面为600mm×600mm，基底标高为- 2.5m，基础埋置深度：相对室外地坪为2.10m，相对室内地坪为3.00m。该建筑全长为30m，宽为15m，层高4.6m，檐口高度9.7m。
基础材料：垫层混凝土采用C10，基础及基础梁混凝土采用C25；基础钢筋网采用
Φ12@120，基础梁钢筋采用10Φ20，箍筋Φ8@120，中间1/3 跨为Φ8 ＠ 200。柱钢
筋：纵筋采用12Φ22，箍筋采用Φ8@110，中间1/3 高度范围为Φ8@200。本工程地
处市中心，校园人流车流密集，校园环境（尤其对噪声）管控严格，施工场地狭小，工
期要求紧急，基础施工中要求实时监测对周围环境的影响，及时采取相应措施。

## Slide 48
任务实施
一、任务书
1. 工作任务
（2）地质条件：
据工程勘察，该工程施工深度范围内地层土质分布情况如下：室外地面标高为- 0.90m，地面以下为1.10m 厚的杂填土；其下为约5.00m 厚的细砂土层，该层土体为持力层，再下一层为6.00m 厚的粗砂层，没有软弱下卧层。地下水埋藏深度，在地面以下3.50m 处。
（3）基础工程施工条件：
①基础工程施工条件：
基础施工要严格依据甲方提供的基础设计施工图，照图施工；如有异议，提前提出施工变更申请，并经相关部门审核审批。不得在施工过程中擅自改动设计。基坑开挖作业已施工完毕，钎探与验槽检验合格。基础结构布置及基础配筋如图。

## Slide 49
任务实施
某学校学生餐厅基础平面布置图
某学校学生餐厅基础剖面图

## Slide 50
任务实施
2. 工作项目
（1）施工前期准备。
（2）施工工艺流程规划。
（3）施工组织实施。
（4）施工质量与安全控制。
（5）工程检验与评价。
（6）工程资料整理。

## Slide 51
任务实施
3. 工作手段
《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）、《建筑地基基础工程施工质量验收规
范》（GB 50202—2002）、场地工程地质勘察报告、基础施工图、混凝土、钢筋、模板、
振捣器、测量仪器、坡度尺、钢尺、铁锤、铁钉、铁锹、手推车、工程线等。

## Slide 52
任务实施
（一）技术准备
收集并熟悉相关图纸及规范。
（1）收集地基勘探报告。（2）熟悉地基与基础工程施工质量验收规范。
（3）熟悉基础工程施工图纸。（4）编制基础施工方案（包括模板工程、钢筋工程、混凝土浇筑）并报审批。
（5）根据施工方案确定模板种类，绘制模板加工图、各部位模板安装图。
（6）根据相关技术规范确定钢筋保护层厚度、纵向钢筋的锚固长度、钢筋连接方式（应符合规范要求）。
（7）做好钢筋材质检验，并根据结构类型及钢筋编号，确定钢筋用量、确定下料长度、组织钢筋下料。
（8）落实混凝土供应单位：若现场搅拌混凝土，应委托具有实验资质的实验室提供混凝土配合比，并根据现场材料的含水率调整混凝土施工配合比；若使用商品混凝土，应向供应站提出混凝土的技术要求。施工前，做好试块的留置计划和准备工作。混凝土施工时，应有开盘鉴定和混凝土浇筑申请书。
（9）做好施工前的技术交底。
二、施工前期准备

## Slide 53
任务实施
（二）确定施工参数
基础工程主要施工参数见表
二、施工前期准备
基础工程施工参数

## Slide 54
任务实施
（三）材料准备
（1）钢筋：钢筋的级别、规格必须符合设计要求，质量符合现行标准的要求。要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
（2）水泥：一般采用强度等级为42.5 的硅酸盐水泥、普通水泥或32.5 级矿渣硅酸盐水泥，有出厂合格证和复检报告。
（3）粗、细骨料：根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确定石子的粒径、砂子细度。砂石质量应符合现行标准要求。
（4）水：宜采用饮用水。当采用其他水源时，水质应符合国家标准《混凝土用水标准》（JGJ 63—2006）的规定。
（5）外加剂、掺合料（如粉煤灰等）：根据施工方案，如果需要外加剂和掺合料，则质量及应用技术应符合有关标准和环境保护的规定。当使用含氯化物的外加剂时，氯化物的总含量应符合国家标准《混凝土质量控制标准》（GB 50164—2011）的规定。
（6）商品混凝土：所用原材料须符合上述要求，必须具有出厂质量证明文件、检测报告、原材试验报告。
（7）模板：可用组合钢模板或木模板（如竹胶板），用木模时所用木材的材质不宜低
于三等材，不得采用有脆性、严重扭曲和受潮后容易变形的木材。侧模板的厚度一般在20 ～ 30mm。
（8）脱模剂：水质脱膜剂。
二、施工前期准备

## Slide 55
任务实施
（四）机具准备
（1）模板机具：圆锯、手锯、压刨、电钻、钉锤、大锤、水平尺、钢尺等。
（2）混凝土施工机具：混凝土搅拌机、带轮输送机及其配套计量设备、混凝土泵、
插入式和平板式振捣器、翻斗车、铁板、橡胶管、串筒或溜槽、储料斗、水桶、大
（小）平锹、钢钎、抹子、刮杠、橡胶手套等。
（3）钢筋加工和绑扎机具：卷扬机、钢筋切割机、钢筋弯曲成型机、钢筋钩子、钢
丝刷子、绑扎架、手推车、扳子、粉笔、尺子等。
（4）施工用脚手架。
二、施工前期准备

## Slide 56
任务实施
（五）作业条件准备
首先，做好施工现场“三通一平”的基本作业条件准备工作，即水通、电通、道路通、场地平。
二、施工前期准备
1. 一般条件准备
2. 特殊条件准备
（1）由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽，完成验槽记录及地基验槽隐检手续。如遇地基处理，办理设计洽商，完成后由监理、设计、施工三方复验签认。
（2）完成基槽验线手续。
（3）降排水措施已经落实并保持基底干燥。
（4）浇筑混凝土用的脚手架、溜槽等已搭设完毕。
（5）根据混凝土配合比通知单，进行试配并检验合格。
（6）施工控制网点检查完好。

## Slide 57
任务实施
三、施工工艺流程规划
施工工艺流程：清理基槽→浇筑混凝土垫层→基础放线→绑扎钢筋→相关专业施工（预埋电缆、管线、埋件等）→支设基础模板→清理工作面→混凝土搅拌或商品混凝土就位→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→拆除模板→基础细部处理→投测标高及定位轴线。

## Slide 58
任务实施
（二）混凝土垫层施工
在浇筑混凝土垫层前，应校对标高和轴线位置，清除淤泥杂物及扰动土不留积水。
四、施工组织实施
在垫层混凝土上准确投测出基础中心线和基础轴线位置，据此，放出基础模板边线和基础底层钢筋位置线。按图纸标明的底层钢筋根数和钢筋间距，依次弹出钢筋位置线，底板边钢筋离模板边应为50mm。
（一）清理基槽
（三）基础放线
地基验槽及清理完成后，应立即进行混凝土垫层施工，严禁晾晒地基土并防止被
扰动。垫层混凝土必须振捣密实，表面平整。

## Slide 59
任务实施
（四）绑扎钢筋
（1）开始绑扎条件：垫层混凝土强度达到1.2MPa 后，即可开始绑扎钢筋。
（2）钢筋位置：按弹出的钢筋位置线，钢筋摆放应根据基础施工图确定。一般情况下，短向钢筋在下，长向钢筋在上。
（3）钢筋绑扎点：必须将钢筋交叉点全部绑扎，不得漏扎。钢筋绑扎介绍
（4）钢筋保护层：摆放砂浆垫块或塑料垫块，垫块厚度等于保护层厚度，按1m 左右间距梅花形布置。
（5）双层钢筋网：绑完下层钢筋网后，摆放钢筋马凳或钢筋支架（间距1m 左右为宜），并按照设计图纸插绑竖向钢筋，接着绑上层钢筋网。上层钢筋网的绑扣方法，与下层钢筋网相同。
（6）钢筋接头：如为绑扎接头，钢筋的搭接长度及搭接位置应符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002，2010 年版）的规定；如为焊接接头，应按焊接规程规定抽样做试验。
（7）柱插筋及箍筋：应将柱插筋伸入基础绑扎牢固，插入基础深度应符合设计要求（锚固要求）。角部柱插筋底部弯钩应与底板筋成45° 绑扎，连接点必须全部绑扎；应在距底板5cm 处绑扎第一道箍筋（下箍筋），距基础顶面以上5cm 处绑扎最后一道箍筋
（上箍筋），作为标高控制筋和定位筋，在柱插筋最上部再绑扎一道定位箍筋。两道定位筋在混凝土浇筑完成后需重新更换。上下箍筋及定位箍筋绑扎到位后，将柱插筋调整到准确位置，并用井字木架临时固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋不变形，如
图所示。插筋甩出长度不宜过大，其上端应垂直。

## Slide 60
任务实施
（四）绑扎钢筋
（1）开始绑扎条件：垫层混凝土强度达到1.2MPa 后，即可开始绑扎钢筋。
（2）钢筋位置：按弹出的钢筋位置线，钢筋摆放应根据基础施工图确定。一般情况下，短向钢筋在下，长向钢筋在上。
（3）钢筋绑扎点：必须将钢筋交叉点全部绑扎，不得漏扎。钢筋绑扎介绍
（4）钢筋保护层：摆放砂浆垫块或塑料垫块，垫块厚度等于保护层厚度，按1m 左右间距梅花形布置。
（5）双层钢筋网：绑完下层钢筋网后，摆放钢筋马凳或钢筋支架（间距1m 左右为宜），并按照设计图纸插绑竖向钢筋，接着绑上层钢筋网。上层钢筋网的绑扣方法，与下层钢筋网相同。
（6）钢筋接头：如为绑扎接头，钢筋的搭接长度及搭接位置应符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002，2010 年版）的规定；如为焊接接头，应按焊接规程规定抽样做试验。
（7）柱插筋及箍筋：应将柱插筋伸入基础绑扎牢固，插入基础深度应符合设计要求（锚固要求）。角部柱插筋底部弯钩应与底板筋成45° 绑扎，连接点必须全部绑扎；应在距底板5cm 处绑扎第一道箍筋（下箍筋），距基础顶面以上5cm 处绑扎最后一道箍筋
（上箍筋），作为标高控制筋和定位筋，在柱插筋最上部再绑扎一道定位箍筋。两道定位筋在混凝土浇筑完成后需重新更换。上下箍筋及定位箍筋绑扎到位后，将柱插筋调整到准确位置，并用井字木架临时固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋不变形，如
图所示。插筋甩出长度不宜过大，其上端应垂直。

## Slide 61
任务实施
（六）支设模板
预埋电缆、管线、埋件等施工，应与钢筋绑扎协调配合进行。
清除模板内的木屑、泥土垃圾及其他杂物，清除钢筋上的油污，木模浇水湿润，
堵严板缝及孔洞。
（五）相关专业施工
（七）清理工作面
（1）支模条件：钢筋绑扎完毕，相关专业预埋件安装完毕，并进行工程隐蔽验收后，即可开始支立模板。
（2）模板选择：可采用木模或小钢模、竹编模板、土模、砖砌模等。支模前，模板内侧涂刷脱模剂。

## Slide 62
任务实施
（八）混凝土制备
混凝土可在现场搅拌，也可定制商品混凝土。
（1）搅拌时间：
现场搅拌混凝土，应在每次浇筑前1.5h 左右开始。
（2）调整配比、换算材料：
搅拌前应现场测试砂石含水率，并调整混凝土配合比中的材料用量，换算成每盘
的材料用量。
（3）投料顺序：
石子→水泥→外加剂粉剂→掺合料→砂子→水→外加剂液剂。计量误差应控制在规
范要求以内（水、水泥、外加剂掺合料计量误差为±2%，砂、石料计量误差为±3%）。
（4）搅拌时间：
强制式搅拌机，不掺外加剂时，大于90s；掺外加剂时，大于120s；采用自落式搅
拌机，搅拌时间在强制式搅拌机搅拌时间基础上增加30s。

## Slide 63
任务实施
（九）混凝土浇筑
（1）浇筑条件：
浇筑前应复核基础轴线、标高，在模板上标好混凝土的浇筑标高；垫层表面如干
燥，应用水润湿，但不得积水。
（2）保护柱插筋：
浇筑现浇钢筋混凝土柱基础时，应对称下混凝土，防止柱插筋位移和倾斜。
（3）防止混凝土离析：
浇筑中混凝土的下料口距离所浇筑混凝土的表面高度不得超过2m，如自由下落高
度超过2m 时应加串筒等。
（4）分层浇筑：
独立柱基础，应分层一次连续浇筑完成。分层厚度一般为振捣棒有效作用部分长
度的1.25 倍，最大厚度不超过50cm。每层应摊铺均匀，振捣密实。
（5）施工缝：
混凝土应连续浇筑，间歇时间不得超过2h，若因故超过2h，则应设置施工缝，按
设计要求及施工质量验收规范的规定处理。
（6）埋件保护：
浇筑混凝土时，应注意保护模板、螺栓、支撑木、预埋件、预留孔洞等避免位移。
当发现有变形或位移时应立即停止浇筑，及时加固纠正，再继续进行浇筑。

## Slide 64
任务实施
（十）混凝土振捣
（1）振捣方法：
用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏。
振捣中，应密切注视混凝土表面浮浆状况，合理掌握每一插点的振捣时间，做到既不
欠振，也不过振。并且，应避免碰撞预埋件。
（2）振捣间距：
振捣棒的移动间距一般不大于振捣棒影响半径的1.25 倍。振捣上一层混凝土时，
应插入下层3 ～ 5cm。

## Slide 65
任务实施
（十一）混凝土养护
混凝土浇筑完成后，应在12h 内覆盖、浇水养护，浇水次数以能保持混凝土有足
够的湿度为宜，养护期一般不少于7d，特种混凝土不少于14d。应设专人负责，防止
因养护不善而影响混凝土质量。

## Slide 66
任务实施
（十二）模板拆除
（1）拆模护角：拆模时，应保证混凝土棱角（特别是杯口）不因拆模而引起损坏。
（2）拆模时间：可在基础混凝土初凝后拆除。
（3）拆模顺序：阶梯形模板拆除时，先拆除斜撑与平撑，然后拆四侧模。拆除模板
时，不得采用大锤或撬棍硬撬。

## Slide 67
任务实施
（十三）基础细部处理
将细部微小缺陷用原浆找平，重大缺陷经研究后再行处理。

## Slide 68
任务实施
（十四）投测标高及定位轴线
基础施工完成后，要将墙轴线、-0.100m 标高线投测到基础外侧

## Slide 69
任务实施
（1）钢筋复检：
钢筋进场时，应按国家标准《钢筋混凝土用钢 第2 部分：热扎带肋钢筋》（GB 1499.2—2007）等的规定抽样进行力学性能检验。当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时，应停止使用而进行化学成分检验或其他
专项检验。
（2）钢筋加工：
受力钢筋和绑扎封闭箍筋弯钩的形状、尺寸、弯弧内径应符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002，2010 年版）的规定。
（3）钢筋连接：
钢筋的连接方式应符合设计要求，在施工现场应按国家标准《钢筋机械连接技术程》（JGJ 107—2010）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18—2012）的规定抽取钢筋接头试件做力学性能检验，其性能必须符合标准规定。钢筋接头位置、数量、形式应符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）的规定。
（4）钢筋安装：
其受力钢筋的品种、级别、规格和数量，必须符合设计要求。
五、施工质量控制措施
（一）施工质量控制措施
1. 钢筋工程质量控制

## Slide 70
任务实施
（1）模板安装：
基础模板安装必须位置准确，结构牢固。施工中用的脚手架、踏板等，不得支撑
或依托在模板上。
（2）模板隔离：
在模板上应涂刷隔离剂，且不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
（3）模板拆除：
待混凝土初凝且强度达到能保持混凝土棱角完整时，才可拆除模板。
（4）模板的接缝：
不应漏浆。浇筑混凝土前，木模板应浇水润湿；模板内不应有积水和杂物。
五、施工质量控制措施
2. 模板工程质量控制

## Slide 71
任务实施
（1）混凝土材料质量：
水泥、外加剂、粗细骨料、矿物掺合料等原材料，质量必须符合现行有关规范标准的规定，并且要进行现场抽检，确认无误。
（2）混凝土配合比：
应按国家标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55—2011）的规定，根据混凝土的强度等级、耐久性和工作特性等要求进行配合比设计。配制混凝土所用原材料必须准确计量。
（3）混凝土施工间歇：
混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间，不应超过混凝土的初凝时间。混凝土应连续浇筑。当下层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工缝要求进行处理。
（4）混凝土养护：
混凝土浇筑完毕后，应按施工方案采取养护措施，且应在浇筑完毕后12h 内对混凝土加以覆盖并保湿养护。混凝土浇水养护的时间不得少于7d（对采用硅酸盐水泥、普通水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土）或14d（对掺有缓凝型外加剂的混凝土）。浇水的次数应能保证混凝土处于足够的润湿状态，混凝土的养护用水与拌制用水相同。
五、施工质量控制措施
3. 混凝土工程质量控制

## Slide 72
任务实施
（1）施工垃圾要运到指定地点，不得随地乱弃。
（2）运送散装物资应有覆盖，防止扬尘。
（3）对现场混凝土搅拌机、钢筋切断机、木工锯、刨机具等高噪声设备，应有隔离
措施，并妥善安排作业时间，减轻噪声扰民。
（4）施工设备应整齐堆放，以防伤人。
五、施工质量控制措施
（二）安全、环保措施

## Slide 73
任务实施
（1）基础外形尺寸检查。
（2）钢筋工程检查。
（3）模板工程检查。
（4）混凝土工程检查。
六、工程检验与评价
（一）检验项目
根据以上检测结果对基础工程进行综合评价，确定其是否达到任务规定要求。
（二）检验标准
独立基础工程施工质量应符合检验项目检验标准的规定。
（三）评定基础工程施工质量

## Slide 74
任务实施
详细整理基础工程施工全过程的施工资料，分类存档，以备查阅。
（1）钢筋、水泥、外加剂的出厂合格证及复检报告，粗、细骨料试验记录。
（2）混凝土配合比通知单或商品混凝土出厂合格证，混凝土试块28d 抗压强度试验报告。
（3）基础放线投测记录。
（4）钢筋隐蔽检验记录。
（5）模板检验记录。
（6）混凝土浇捣施工记录。
（7）基础分项工程检验批质量验收记录表。
七、基础工程资料整理

## Slide 75
谢 谢