《屋面及防水工程施工（第二版）》教案

课时分配表

| 章序 | 课程内容 | 课时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面工程施工准备 | 12 |  |
| 2 | 屋面工程施工 | 12 |  |
| 3 | 地下防水工程施工 | 12 |  |
| 4 | 厨卫防水工程施工 | 12 |  |
| 总计 |  | 48 |  |

第2课  屋面工程施工

| 课 题 | 屋面工程施工 |  |
| --- | --- | --- |
| 课 时 | 12课时（540 min）。 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1. 掌握卷材屋面的施工方法、工艺流程和验收标准。 2. 掌握施工过程中的质量、安全、文明施工、成品保护等内容。 思政育人目标： 让学生通过学习屋面工程施工，了解. 防水工程属于建筑物的辅助工程，要求施工人员以及管理者要有一丝不苟的精神，做到滴水不漏。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：卷材屋面施工 教学难点：涂膜防水屋面施工 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第5节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第6节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第7节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第8节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第9节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第10节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第11节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第12节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） |  |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 | 设计意图 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示卷材屋面施工（一） 一、卷材防水屋面常用防水材料 常用材料包括沥青防水卷材、高聚物（如 SBS、APP 等）改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材。 （一）合成高分子卷材 合成高分子卷材是以合成橡胶、合成树脂为基料，加入适量的化学助剂和填充料加工而成的可卷曲的片状防水材料。 合成高分子卷材具有高强度、高伸长率、高撕裂强度和耐高低温、耐臭氧、耐老化寿命长等特性。 其常用品牌有“三元乙丙”“氯化聚乙烯”“氯化聚乙烯—橡胶共混”等，宽度为1 ～ 1.2 m，厚度有 1mm、1.2mm、1.5 mm、2 mm 四种规格，长度为 10 ～ 20 m。图2-1 所示为三元乙丙橡胶防水卷材。 （二）高聚物改性沥青卷材 高聚物改性沥青卷材是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，聚酯无纺布（PY）或玻纤毡（G）为胎体，聚乙烯膜、铝薄膜、砂粒、彩砂、页岩片等材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料，如图 2-2 所示。 高聚物改性沥青卷材具有纵横向拉力大、延伸率好、韧性强、耐低温、耐老化、耐紫外线、耐温差变化、自愈力黏合等优良性能。 其常用品牌有SBS”“APP”，宽度均为 1 m，厚度 2 ～ 5 mm，长度为 20 ～ 25 m。 （三）石油沥青卷材 石油沥青卷材俗称油毡，是用高软化点的石油沥青涂盖纸胎两面，再撒上滑石粉（粉毡）或云母片（片毡）面而形成的防水材料，常用的为石油沥青粉毡，标号为 350#、500#，宽度为 915 mm，每卷长 20± 0.3 m。它属于限制和淘汰产品，如图 2-3、图2-4 所示。 （四）胶粘剂 高聚物改性沥青卷材的胶粘剂主要有氯丁橡胶改性沥青胶粘剂、CCTP 抗腐耐水冷胶料，前者主要用于卷材基层、卷材与卷材的粘结，后者具有抗腐蚀、耐酸碱、防水和耐低温等特殊性能。 合成高分子卷材的胶粘剂主要有氯丁系胶粘剂（404 胶）、丁基胶粘剂、BX-12胶粘剂等。此类胶粘剂均由厂家配套供应。 图 2-5 所示为氯丁橡胶胶粘剂。 （五）基层处理剂（冷底子油） 基层处理剂与卷材和基层的相容性好、干燥快、渗透力强，适用于对粘结力有特殊要求的卷材防水工程。 冷底子油是油毡防水屋面的基层处理剂，由 10# 或 30# 石油沥青与汽油以 3:7 的配比调制的冷底子油为快挥发性冷底子油，涂刷后 5 ～ 10 h 干燥。橡胶改性沥青基层处理剂和乳化沥青（冷玛脂、冷底油）如图2-6、图 2-7 所示。 （六）沥青胶（玛脂） 沥青胶是以沥青按一定配比掺入填充料混合熬制脱水而成，用于粘贴油毡防水层或作为沥青防水涂层或接头填缝之用。 【学生】思考、讨论。 | 展示卷材屋面施工（一），让学生更加仔细的阅读，从而激发学生的学习欲望。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述卷材防水屋面常用防水材料。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示卷材屋面施工（二） 二、卷材防水屋面施工 （一）施工顺序 找坡及保温层施工→找平层施工→防水层施工→保护层施工。有、无保温卷材的屋面构造图如图 2-8 所示。 （二）找平层与保温层施工 （1）找平层施工。 ①找平层宜留设分格缝，缝宽宜为 20 mm，缝内应嵌填密封材料。分格缝应留设在板端处，纵横缝的最大间距为：采用水泥砂浆或细石混凝土做找平层时，不宜大于 6 m；用沥青砂浆做找平层时，不宜大于 4 m。 ②找平层表面应压实、平整，排水坡度符合设计要求。 ③找平层与突出屋面结构（如女儿墙、天窗壁、立墙、风道口等）的连接处、管根处及基层的转角处（檐口、天沟、屋脊、水落口等），均应做成圆弧。 （2）保温层施工。 ①保温材料。常用保温材料可分为三类：一是松散材料，如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等，目前已较少使用；二是板状材料，如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块、泡沫水泥、加气混凝土块、岩棉板、EPS 聚苯板、XPS 挤塑板；三是整体现浇（喷）保温层，如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚氨酯硬泡防水保温一体化系统等。 目前，保温材料使用得较多的是岩棉板、EPS 聚苯板、 XPS 挤塑板等板状材料，如图 2-9 所示。 ②保温层的施工：保温层施工前基层应平整、干燥和干净，保温板紧贴（靠）基层、铺平垫稳，分层铺设时上下层接缝错开，拼缝严密，板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实，粘贴应贴严粘牢，找坡正确。如图 2-10、图 2-11、图 2-12 所示。 ③屋面聚氨酯防水保温一体化系统：采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺，使屋面防水保温一体化，形成的防水保温层连续无接缝，具有保温效果优异、粘结性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。如图 2-13、图 2-14、图 2-15所示。 （三）防水层施工 （1）施工条件与基层处理。 ①屋面防水层应在屋面找平层施工完毕，且找平层干燥后进行施工。其干燥程度可用干铺 1m2 卷材，经 3 ～ 4 h 后看底部有无水印的简易方法检验。 ②施工时需先进行基层处理，以增强卷材与基体的粘结力。基层处理剂的种类应与卷材的材性相容。 ③基层处理剂可采用喷涂法或滚、刷涂法施工。 ④基层处理剂干燥后应立即铺贴卷材。如图 2-16 所示。 （2）施工顺序：卷材铺贴应按“先高后低，先远后近”的顺序进行，即高低跨屋面，先铺高跨后铺低跨；等高的大面积屋面，先铺离上料地点远的部位，后铺较近的部位，以防止因运输、踩踏而损坏。 对每一跨大面积卷材铺贴前，应先做好节点、附加层和排水较为集中部位（如水落口处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等）的处理，然后再由屋面最低标高处向上施工，以保证顺水搭接。檐沟、天沟卷材应顺其长度方向铺贴，以减少搭接。 （3）铺设方向：当屋面坡度小于 3% 时，卷材宜平行于屋脊铺贴；当屋面坡度在3% ～ 15% 时，卷材可平行或垂直于屋脊铺贴；当屋面坡度大于 15% 或屋面受震动时，防水卷材必须垂直于屋脊铺贴，高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直于屋脊铺贴。对于多层卷材的屋面，其各层卷材的方向应相同，不得交叉铺贴。 （4）搭接要求：平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向，搭接缝宽度符合表 2-1 规定，并应满足同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不得小于 500 mm，上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的 1/3；叠层铺贴的卷材，搭接缝应错开，并应避开水流处，如图 2-17 所示。 （5）卷材的粘贴工艺与要求：卷材的粘贴工艺和要求与地下卷材防水层施工基本相同。 ①铺贴沥青防水卷材所用的沥青胶，应根据使用条件、屋面坡度和当地历年极端最高气温选择其标号。 ②沥青防水卷材铺贴时，其表面的撒布料应预先清扫干净，清扫时不得损坏卷材。不同胎体和性能的卷材共同使用时，高性能的卷材应放在面层。 ③采用冷粘法铺贴卷材时，应根据胶粘剂的性能，控制好胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。如图 2-18 所示。 ④采用热熔法铺贴高聚物改性沥青卷材时，火焰加热器的喷嘴至卷材面的距离应适中。 ⑤铺贴自粘性卷材，应在基层处理剂干燥后及时进行。 （四）保护层施工 卷材屋面应有保护层，以减少雨水、冰雹冲刷或其他外力造成的卷材机械性损伤，并可折射阳光、降低温度，减缓卷材老化，从而增加防水层的寿命。 保护层施工应在防水层经过验收合格，并将其表面清扫干净后进行。 （五）质量保证措施 （1）原材检查：如 SBS 原材，是否为指定品牌，是否有出厂合格证及检测报告，厚度及表观质量是否能满足要求，材料复检报告是否为合格产品，材料的生产日期为何时。 如冷底子油：分为快挥发性冷底子油和慢挥发性冷底子油，主要检查配合比及涂抹后的效果。 - 找平层施工：一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆做屋面的整体找平层。 - 厚度及技术要求如下： ①水泥砂浆找平层：当结构层为现浇砼整体板时，厚度为 15 ～ 20 mm；当有整体或块状材料保温层时，厚度为 20 ～ 25 mm；当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时，厚度为 20 ～ 30 mm。 ②水泥砂浆采用 1:2.5 ～ 1:3（水泥 : 砂）体积比，水泥强度等级不低于 32.5 级。 ③细石砼找平层：厚度为 30 ～ 35 mm，砼强度等级不低于 C20。 ④沥青砂浆找平层：当结构层为现浇砼整体板时，厚度为 15 ～ 20 mm；当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时，厚度为 20 ～ 25 mm。沥青砂浆采用 1:8（沥青 : 砂）质量比。 ⑤找平层的排水坡度及分格缝。 a. 平屋面采用结构找坡时不应小于 3%，材料找坡时宜为 2%；天沟、檐沟纵向找坡不应小于 1%，沟底水落差不得超过 200 mm。 b. 找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，其纵横缝的最大间距，水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于 6 m，沥青砂浆不宜大于 4 m。如图 2-19所示。 （3）基层处理。 沥青卷材防水层的施工应在屋面其他工程完工后进行。铺设屋面隔汽层和防水层前，基层必须干净、干燥。如图 2-20、图 2-21 所示。 将一块 1 m2 卷材平坦地干铺在找平层上，静置3 ～4 h 后掀开检查，找平层覆盖部位无水印即可铺设。 基层处理剂（冷底子油）具有较强的渗透性和憎水性，能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行，涂刷应薄而均匀，不得有空白、麻点或气泡。如图2-22 所示。 （4）铺贴附加层。 ①大面积防水卷材施工前，对防水薄弱部位应加铺一层卷材。铺贴时应根据规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 ②对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理，附加层宽度一般为250 mm。如图 2-23、图 2-24 所示。 ③对凸出基层部位做 250 mm 宽附加层。 水落口应设在排水沟的最低处，水落口杯与找平层接触处，应留宽 20 mm、深20 mm 的凹槽，槽内用 SBS 改性沥青弹性密封膏嵌填严密。上面做 2 mm 厚的氯丁橡胶改性沥青防水涂膜附加层，并用化纤纺布胎体进行增强。如图 2-25、图 2-26 所示。 铺贴顺序： ①铺贴多跨和高低跨屋面时，先远后近，先高后低。 ②在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位，如天沟、水落口、檐口，再铺贴附加层，由低向高，使卷材按流水方向铺贴。 （5）大面积粘贴卷材。 ①卷材施工时，采用汽油喷灯或专用火焰喷枪直接加热基层与卷材交接处，应在卷材的沥青刚刚熔化时进行滚动铺设，用力应均匀、不窝气。 ②应随时注意卷材的平整顺直和搭接的宽度。 ③其后跟随一人用棉纱团等从中间向两边抹压卷材，排出卷材下面的空气，并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接边缝，另一人用压辊压实卷材，使之粘结牢固，表面平展，无皱折现象。 ④铺贴时，应使卷材与基层紧密 粘结，避免铺斜、扭曲，仔细压紧、刮平，赶出气泡封严。如发现已铺贴卷材有气泡、空鼓或翘边等现象，应及时进行处理。如图 2-27、图 2-28、图 2-29 所示。 （6）卷材收口。 ①墙面收口做法：详见图 2-30 所示。 ②细部节点处理：找平层在突出屋面结构（女儿墙、山墙、变形缝、烟囱）的交接处和转角处应做成圆弧形。当防水层为沥青防水卷材时，圆弧半径 R=100 ～ 150 mm；当防水层为高聚物改性沥青防水卷材时，R=50 mm；当防水层为合成高分子防水卷材时，R=20 mm。内部排水的落水口周围，找平层应做成略低的凹坑。如图 2-31、图 2-32、图 2-33 所示。 （7）蓄水试验。 可按照图 2-34 所示的方法进行蓄水试验。 （六）屋面工程设计一般规定 （1）屋面工程设计应包括以下内容： ①确定屋面防水等级和设防要求； ②屋面工程的构造设计； ③屋面排水系统的设计； ④找坡方式和选用的找坡材料； ⑤防水层选用的材料、厚度、规格及其主要性能； ⑥保温隔热层选用的材料、厚度、燃烧性能及其主要性能； ⑦屋面细部构造的密封防水选用的材料及其主要性能。 （2）屋面工程防水设计应遵循“合理设防、防排结合、因地制宜、综合治理”的原则。 （3）屋面防水层设计应采取下列技术措施： ①卷材防水层易拉裂部位，宜采用空铺、点粘、条粘或机械固定等施工方法； ②结构易发生较大变形、易渗漏和损坏的部位，应设置卷材或涂膜附加层； ③在坡度较大和垂直面上粘贴防水卷材时，宜采用机械固定和对固定点进行密封的方法； ④卷材或涂膜防水层上应设置保护层； ⑤在刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间应设置隔离层。 （4）屋面防水设计采用多种材料复合时，耐老化、耐穿刺的防水层应放在最上面，相邻材料之间应具相容性。在下列情况下，防水材料应具有相容性： ①卷材或涂料与基层处理剂； ②卷材与胶粘剂或胶粘带； ③卷材与卷材复合使用； ④卷材与涂料复合使用； ⑤密封材料与接缝基材。 （5）屋面防水层细部构造，如天沟、檐沟、阴阳角、水落口、变形缝等部位应设置附加层。 （6）屋面工程防水材料选择应符合下列规定： ①外露使用的防水层，应选用耐紫外线、耐老化、耐候性好的防水材料； ②上人屋面，应选用耐霉变、拉伸强度高的防水材料； ③长期处于潮湿环境的屋面，应选用耐腐蚀、耐霉变、耐穿刺、耐长期水浸等性能的防水材料； ④薄壳、装配式结构、钢结构及大跨度建筑屋面，应选用耐候性好、适应变形能力强的防水材料； ⑤倒置式屋面应选用适应能力强、接缝密封保证率高的防水材料； ⑥坡屋面应选用与基层粘结力强、感温性小的防水材料； ⑦屋面接缝密封防水，应选用与基材粘结力强和耐候性好、适应位移能力强的密封材料； ⑧基层处理剂、胶粘剂和涂料，应符合现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》（JC 1066）的有关规定。 （7）屋面工程用防水材料标准，应符合表 2-2 规范标准要求；高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材防水性能指标应符合表 2-3、表 2-4 的要求。 （七）卷材防水施工方法及有关规定 （1）冷粘法铺贴卷材应符合下列规定： ①卷材铺贴时，边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材，并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂黏合，也可用汽油喷灯加热熔接。如图2-35所示。 ②基层胶粘剂涂刷应均匀，不得露底、堆积。卷材空铺、点粘、条粘时，应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂。 ③应根据胶粘剂的性能与施工环境、气候条件等，控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。 ④铺贴卷材不得皱折，也不得用力拉伸卷材，并应排除卷材下面的空气，辊压粘贴牢固。 ⑤铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。 ⑥卷材铺好压粘后，应将搭接部位的黏合面清理干净，并采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂，在搭接缝黏合面上涂刷均匀，不露底，不堆积。根据专用胶粘剂性能，应控制胶粘剂涂刷与黏合间隔时间，并排除缝间的空气，辊压粘贴牢固。 ⑦搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。 ⑧卷材搭接部位采用胶粘带粘结时，黏合面应清理干净，必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容的基层胶粘剂，撕去胶粘带隔离纸后应及时黏合上层卷材，并辊压粘牢。低温施工时，宜采用热风机加热，使其粘贴牢固、封闭严密。 （2）热粘法铺贴卷材应符合下列规定： ①熔化热熔型改性沥青胶时，宜采用专用的导热油炉加热，加热温度不应高于200℃，使用温度不应低于180℃。 ②粘贴卷材的热熔型改性沥青胶厚度宜为1～1.5mm。 ③采用热熔型改性沥青胶结料铺贴卷材时，应随刮随滚铺卷材，并展平压实。如图2-36所示。 （3）热熔法铺贴卷材应符合下列规定： ①热熔法不需涂刷胶粘剂，直接用火焰烘烤后与基层粘贴，能降低造价，当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。如图2-37所示。厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工。 ②热熔法一般在涂刷基层处理剂8h后进行，火焰加热器的喷嘴至卷材面的距离约0.5m，与基层呈45°～60°角。如图2-38所示。 ③加热卷材应均匀，至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现，不得过分加热或烧穿卷材；热熔后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气，使之平展无皱折，并用辊压粘结牢固。如图2-39所示。 ④搭接部位应采用热风焊枪加热，接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶，随即刮平封口，粘贴牢固。溢出的改性沥青胶结料宽度宜为8mm，并宜均匀顺直。当接缝处的卷材有铝箔或矿物粒（片）料时，应清除干净后再进行热熔和接缝处理。 ⑤热熔卷材可采用满粘法和条粘法，满粘法采用滚铺法施工，条粘法采用展铺法施工。 ⑥铺贴卷材时应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。 （4）自粘法铺贴卷材应符合下列规定： 自粘型卷材滚铺法施工示意图如图2-40所示。 ①铺粘卷材前，基层表面应均匀涂刷基层处理剂，干燥后及时铺贴卷材。 ②铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。 ③铺贴卷材时应排除卷材下面的空气，并辊压粘贴牢固。 ④铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。低温施工时，立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热，加热后随即粘贴牢固。 ⑤搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。 （5）焊接法铺设卷材应符合下列规定： ①对热塑性卷材的搭接缝可采用单缝焊或双缝焊，焊接应严密。 ②焊接前，卷材应铺放平整、顺直，搭接尺寸准确；焊接缝的结合面应清扫干净。 ③应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝。 ④应控制加热宽度和时间，焊接缝不得漏焊、跳焊或焊接不牢。 （6）机械固定法铺设卷材应符合下列规定： ①固定件应与结构层连接牢固。 ②固定件间距应根据抗风揭试验和当地的使用环境与条件确定，并不宜大于600mm。 ③卷材防水层周边800mm范围内的卷材应满粘，卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理。 （八）屋面工程主要项目质量验收规范相关要求 （1）基层与保护工程：包括找坡层、找平层、隔汽层、隔离层、保护层等分项工程。 ①屋面找坡应满足设计排水坡度要求，结构找坡不应小于3%，材料找坡宜为2%；天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm。 ②基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量，应按屋面面积每100m2抽检一处，每处应为10m2，且不得少于3处。 （2）基层与突出屋面结构（女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径应符合表2-5的要求。内部排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。 （3）找平层与找坡层主控项目。 ①找坡层与找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。 检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 ②屋面（含天沟、檐沟）找平层和找坡层的排水坡度，必须符合设计要求。检验方法：用坡度尺或水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查。 （4）找平层与找坡层一般项目。 ①卷材防水的基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，且整齐平顺。 检验方法：观察和尺量检查。 ②水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象；沥青砂浆找平层不得有拌和不匀、蜂窝现象。 检验方法：观察检查。 ③找平层分格缝的宽度和间距，均应符合设计要求。 检验方法：观察和尺量检查。 ④找坡层表面平整度的允许偏差为7mm。找平层表面平 整度的允许偏差为5mm。 检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。 （5）卷材主控项目。 ①卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。 检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 ②卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 检验方法：雨后或淋水、蓄水检验。 ③卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 （6）卷材一般项目。 ①卷材防水层的搭接缝应黏（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。 检验方法：观察检查。 ②卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 ③排汽屋面的排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排汽管应安装牢固，位置正确，封闭严密。 检验方法：观察检查。 ④卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 检验方法：观察和尺量检查。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解卷材屋面施工（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了卷材屋面施工（二），让学生知道屋面防水设计采用多种材料复合时，耐老化、耐穿刺的防水层应放在最上面，相邻材料之间应具相容性。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 屋面工程设计一般规定。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示卷材屋面施工（三） 【任务实施】 一、怀柔区某中学办公楼项目屋面做法 本工程选用图集10BJ2-11平屋25-ZL改（胶粉聚苯颗粒保温）砂浆面（不上人屋面）屋面传热系数0.49W/（m·K）,屋面重量标准值1.81kN/m2。 屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为15年，面层为带铝箔覆面的单面自粘改性沥青防水卷材，防水做法采用10BJZ50第2页BS-Ⅱ4。 屋面为不上人屋面，屋面保温层采用150mm厚胶粉聚苯颗粒（燃烧等级A级），做法见10BJ2-11第70页平屋25-ZL改。 屋面排水组织见“屋顶平面图”，雨水管采用直径均为 100mm的UPVC管。 二、屋面工程施工任务的实施 （一）屋面工程操作流程 基层清理→管根固定→抹水泥砂浆找平层→隔汽层施工→保温层铺设→抹找平层→防水施工。 1. 保温层施工前工作 将基层杂物、灰尘清理干净。穿结构层的管根用细石混凝土塞堵密实。抹水泥砂浆找平层。找平层干燥后，做隔汽层。隔汽层由专业队伍施工。 2. 屋面保温层施工 按设计坡度及流水方向弹线找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。板块直接铺设在隔汽层上，分层铺设时上下两层板块缝必须错开，一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。材料垂直运输采用井式运输架及吊车运输。屋面保温层施工效果如图2-41 所示。 （1）保温材料选用燃烧等级为 A 级的胶粉聚苯颗粒保温材料（水 : 胶粉 : 颗粒 = 4 : 30 : 1），材料复试合格。 （2）保温层 150 mm 厚。材料的品种、规格、厚度符合设计要求。 （3）保温层表面干净、平整，无杂物、浮浆、空鼓等缺陷。 3. 找平层施工 （1）材料选用大于 20 mm 厚 DS 砂浆，平屋面选用大于 50 mm 厚陶粒混凝土。 （2）工艺流程：清理→按标高坡度弹线→洒水湿润→水泥砂浆找平层→养护→ 验收。 （3）操作要点。 ①基层处理：将找坡层上的杂物清扫干净，凸出基层表面 的粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。 ②管根封堵：大面积做找平层前，应先将出屋面的管根、 柱根部处理好。管道周围与找平层之间，应预留 20 mm× 20 mm的凹槽，并用密封材料嵌填密实。 ③抹找平层：抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，洒水达到基层和找平层能牢固结合为度；根据坡度要求，采用水准仪，按照设计标高冲筋贴灰饼，冲筋间距为 1.5 m。设置间距为 6 m 的找平层分格缝，宽度 20 mm，并且将缝与保温层和找坡层连通，分格缝内嵌填密封材料；水泥砂浆配合比为 1 : 3（体积比），机械搅拌，搅拌时可换算成重量比，每车过秤计量。抹灰采用大面积铺灰、2 m 刮杠靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。当水泥砂浆开始凝结（人踩上去有脚印但不下陷）时，用铁抹子压第二遍即可交活。找平层表面应压实平整、赶光。 ④养护：常温下，24 h 以后开始浇水养护，养护时间一般为 7 d。 ⑤细部处理：在基层与突出屋面结构（女儿墙、设备基础、变形缝、管道等）的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，且整齐平顺，圆弧半径不小于 20 mm。 管道根部直径 500 mm 范围以内，找平层应抹出高度不小于 30 mm 的圆台。内部排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。 （4）质量标准：材料质量及配合比，必须符合设计要求。表面平整（2 m 范围内平整度不超过 5 mm）、压光，无酥松、起砂、起皮等现象。找平层的排水坡度必须符合设计要求，分格缝的位置和间距应符合设计要求。 4. 屋面防水层施工 屋面防水由专业队伍施工，施工人员持证上岗，施工前向工程师申报。卷材及配套材料有产品合格证，材料进厂进行复试。基层表面顺平、干燥，阴阳角处做成圆弧形。 防水操作流程：清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做保护层。 基层处理剂涂刷均匀，不能有漏刷和麻点。铺贴卷材附加层符合规范的规定（位置一般在女儿墙、水落管、檐口、管根、阴阳角）。 卷材铺贴前，大面积防水层的铺贴方向根据流水方向而定，不允许水冲方向和卷材逆茬情况的发生。上下两层卷材的铺贴方向一致。卷材搭接宽度：长边100 mm，短边 150 mm。立面与平面的转角处，卷材的接缝留在平面上，距立面不小于 600 mm，阴阳角处做成圆弧形，大于 150 mm。上下两层卷材间搭接错开 1/3 ～ 1/2 幅宽，热熔封边以边缘挤出沥青为度。防水层完毕后进行蓄水试验，经 24 h 不渗漏才能进行屋顶方砖铺砌及保护层施工。上人屋面方砖铺砌完毕后进行二次试水。 成品保护：严禁在卷材防水层上进行施工作业和运输，并及时做好保护层，屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。 5. 雨水管（雨漏管）施工 雨水管管材采用 PVC，雨水管连接紧密、安装牢固，正、侧面顺直。 6. 变形缝施工 变形缝封板上压下，每块封板钉固严密。变形缝双面防腐，表面涂面漆。 （二）验收项目 屋面工程各道工序必须严格按照施工组织设计中关于屋面工程的施工方案组织施工，施工前对施工操作人员进行技术交底，并严格按照屋面工程质量验收规范进行分项工程验收，按照验收标准做好屋面工程资料的整理与归档工作。 1. 屋面找坡层与找平层验收标准 （1）主控项目：材料质量及配合比，找平层的排水坡度必须符合设计要求。 （2）一般项目：找平层应平整密实，突出屋面结构交接处、基层转角处，应做成圆弧形，并应整齐顺直；分格缝的宽度和间距符合设计要求；找坡层平整度允许偏差为7 mm，找平层表面平整度允许偏差为 5 mm。 2. 屋面保温层验收标准 （1）主控项目：铺设保温层的基层应平整，干燥和干净；施工过程中应采取防潮、防水和防火等措施，保温材料各项物理性能（导热系数、表观密度、抗压强度、燃烧性能等）必须符合设计要求，材料质量、铺贴厚度必须符合设计要求。 （2）一般项目：保温材料应紧贴基层，粘结牢固，表面平整度允许偏差为 5 mm，接缝高低差为 2 mm。 3. 屋面防水层验收标准 （1）主控项目：防水卷材及其配套材料的质量必须符合设计要求；防水层不得有渗漏和积水；屋面细部做法（檐口、檐沟、天沟、水落管、泛水等）符合设计要求。 ①水落口杯。 a. 水落口杯一般应先安装，后浇结构混凝土。如特殊原因须后安装时，后浇的细石混凝土必须掺膨胀剂，以减少收缩裂缝，保证安装牢固。 b. 水落口杯的上口安装标高，要考虑天沟和檐沟排水坡度、水落口处局部加大的坡度（5%）以及找平层、防水层、附加增强层和保护层的厚度、标高必须准确，不得过高也不宜过低。 c. 在水落口与基层交接处，抹好找平层后要预留 10 mm×10 mm 的凹槽，填嵌密封材料。找平层坡度要准确，在杯（管）口四周 500 mm 范围内如设附加增强层时，应在嵌缝后立即做好。 ②天沟、檐沟。 a. 天沟、檐沟必须按设计要求找坡，转角处应抹成规定的圆角。找坡（找平层）宜用水泥砂浆抹面。厚度超过20mm 时，应采用细石混凝土，表面应抹平压光。如天沟、檐沟过长，则应按设计规定留好分格缝或设后浇带，分格缝需填嵌密封材料。 b. 大面积防水层施工前，应按设计要求先铺附加增强层，屋面与天沟交角和双天沟上部宜采取空铺法，沟底则采取满粘法铺贴。卷材附加增强层应顺沟铺贴，以减少卷材在沟内的搭接缝。 ③反梁过水孔：大挑檐、大雨篷、内天沟有反梁时，反梁下部应预留过水孔，作为排水通道。过水孔留置时首先要按排水坡度和找平层厚度来测定过水孔底标高，如果孔底标高留置不准，必然会造成孔中积水。过水孔防水施工难度大，由于孔小工作面狭小，卷材铺贴剪口多，所以必须精心施工，铺贴平整，密封严密。如采用预埋管道，两端须用密封材料封严。 ④穿过防水层的管道：管道穿过防水层分直接穿过和套管穿过两种。 a. 直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡，与基层交接处必须预留 10 mm×10 mm 的槽，填嵌密封材料，再将管道四周除锈打光，然后加铺附加增强层。 b. 用套管穿过防水层时，套管与基层间的做法与直接穿管做法相同，穿管与套管之间先填弹性材料如泡沫塑料，每端留深 10 mm 以上凹槽嵌填密封防水材料，然后再做保护层。 ⑤分格缝。 a. 分格缝的设置是为了使防水层有效地适应各种变形的影响，提高防水能力。但如果分格缝施工质量不好，则有可能成为漏源之一。 b. 分格缝应按设计要求填嵌密封材料。分格缝位置要准确，一般应先弹线后嵌分格木条或聚苯乙烯（或聚乙烯）泡沫条，待砂浆或混凝土终凝后立即取出木条，泡沫条不必取出。分格缝两侧应做到顺直、平整、密实，否则应及时修补，以保证嵌缝材料粘结牢固。 ⑥阴阳角：防水层阴阳角的基层应按设计要求做成圆角或倒角。由于交接处应力集中，往往先于大面积防水层破损，因此在这些部位应加做附加增强层，附加增强层可采用涂料加筋涂刷，或采用卷材条加铺。阴角处常以全粘实铺为主，阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定，一般每边粘贴 50 mm 为宜，目前还有采用密封材料涂刷 2 mm 厚作为附加层。 （2）一般项目：卷材搭接缝应牢固密封；收头应与基层粘结钉压牢固，密封严密；铺贴方向正确，搭接宽度允许偏差为 -10 mm；屋面排气构造合理贯通，封闭严密。 （三）怀柔区某中学办公楼屋面工程技术交底及验收资料表格（实样） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解卷材屋面施工（三）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了卷材屋面施工（三），让学生知道按设计坡度及流水方向弹线找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。板块直接铺设在隔汽层上，分层铺设时上下两层板块缝必须错开，一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述屋面工程操作流程。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示卷材屋面施工（四） 【扩展阅读】 瓦面与板面工程施工 （一）一般规定 （1）瓦面与板面施工前，应对主体结构进行验收。瓦面包括烧结瓦屋面、混凝土瓦屋面、沥青瓦屋面，板面包括金属板和玻璃采光顶铺装。 （2）木质望板、檩条、顺水条、挂瓦条等构件，均应做防腐、防蛀、防火处理；金属顺水条、挂瓦条以及金属板、固定件，均应做防锈处理；瓦材或板材与山墙及突出屋面交接处，均应做泛水；在瓦材的下面应铺设防水垫层，其品种、厚度、搭接宽度均应符合设计要求，在大风及地震设防地区或屋面坡度较大时，瓦材应采取固定加强措施。 （3）平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上，金属板材可直接铺设在檩条上。 （4）瓦屋面严禁在雨天或雪天施工，五级风及其以上时不得施工。油毡瓦的施工环境气温宜为5～35℃。 （5）瓦屋面完工后，应避免屋面受物体冲击。严禁任意上人或堆放物件。 （二）材料要求 （1）平瓦及其脊瓦的质量及贮运、保管应符合下列规定： ①平瓦及其脊瓦应边缘整齐，表面光洁，不得有分层、裂纹和露砂等缺陷，平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确。 ②平瓦运输时应轻拿轻放，不得抛扔、碰撞，进入现场后应堆垛整齐。 （2）油毡瓦的质量及贮运、保管应符合下列规定： ①油毡瓦应边缘整齐，切槽清晰，厚薄均匀，表面无孔洞、楞伤、裂纹、折皱和起泡等缺陷。 ②油毡瓦应在环境温度不高于45℃的条件下保管，避免雨淋、日晒、受潮，并应注意通风和避免接近火源。 （3）金属板材的质量及贮运、保管应符合下列规定： ①金属板材应边缘整齐，表面光滑，色泽均匀，外形规则，不得有扭翘、脱膜和锈蚀等缺陷。 ②金属板材堆放地点宜选择在安装现场附近，堆放场地应平坦、坚实且便于排除地面水。 （4）各种瓦的规格和技术性能应符合国家现行标准的要求。进场后应进行外观检验，并按有关规定进行抽样复验。 （三）细部构造 （1）平瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50～70mm，油毡瓦屋面的檐口应设金属滴水板。 （2）平瓦屋面的泛水，宜采用聚合物水泥砂浆或掺有纤维的混合砂浆分次抹成；烟囱与屋面的交接处，在迎水面中部应抹出分水线，并应高出两侧各30mm。油毡瓦屋面和金属板材屋面的泛水板，与突出屋面的墙体搭接高度不应小于250mm。 （3）平瓦伸入天沟、檐沟的长度宜为50～70mm；檐口油毡瓦与卷材之间，应采用满粘法铺贴。 （4）平瓦屋面的脊瓦下端距坡面瓦的高度不宜大于 80mm，脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于40mm。油毡瓦屋面的脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于 150mm。 （5）金属板材屋面檐口挑出的长度不应小于200mm；屋面脊部应用金属屋脊盖板，并在屋面板端头设置泛水挡水板和泛水堵头板。 （6）平瓦、油毡瓦屋面与屋顶窗交接处，应采用金属排水板、窗框固定铁角、窗口防水卷材、支瓦条等连接。 （四）烧结瓦屋面施工 （1）平瓦和脊瓦应边缘整齐，表面应光洁；瓦爪与瓦槽尺寸应匹配；基层、顺水条、挂瓦条的铺设应符合设计规定。 （2）挂瓦条间距应根据瓦的规格和屋面坡长确定。挂瓦条应铺钉平整、牢固，上棱应成一直线。 （3）平瓦应铺成整齐的行列，彼此紧密搭接，并应瓦榫落槽，瓦脚挂牢，瓦头排齐，檐口应成一直线。 （4）脊瓦搭盖间距应均匀；脊瓦与坡面瓦之间的缝隙，应采用掺有纤维的混合砂浆填实抹平；正脊和斜脊应铺平挂直，脊瓦搭盖应顺主导风向和水流方向。 （5）铺设平瓦时，平瓦应均匀分散堆放在两坡屋面上，不得集中堆放。铺瓦时，应由两坡从下向上同时对称铺设。 （6）在基层上采用泥背铺设平瓦时，泥背应分两层铺抹，待第一层干燥后再铺抹第二层，并随铺平瓦。 （7）烧结瓦和混凝土瓦铺装应符合下列有关规定： ①瓦屋面檐口挑出墙面的长度不小于300mm。 ②脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于40mm。 ③脊瓦下端距坡面瓦的高度不小于80mm。 ④瓦头伸入檐沟、天沟内的长度为50～70mm；金属檐沟、天沟伸入瓦内的宽度不小于150mm。 ⑤瓦头挑出檐口的长度宜为50～70mm。 ⑥突出屋面的结构侧面瓦伸入泛水的宽度不应小于 50mm。 （五）沥青瓦屋面施工 （1）沥青瓦的木基层应平整。铺设时，应在基层上先铺一层卷材垫毡，从檐口往上用油毡钉铺钉，钉帽应盖在垫毡下面，垫毡搭接宽度不应小于50mm。 （2）沥青瓦应自檐口向上铺设，第一层瓦应与檐口平行，切槽向上指向屋脊；第二层瓦应与第一层叠合，但切槽向下指向檐口；第三层瓦应压在第二层上，并露出切槽。相邻两层油毡瓦，其拼缝及瓦槽应均匀错开。 （3）每片油毡瓦不应少于4个油毡钉，油毡钉应垂直钉入，钉帽不得外露油毡瓦表面。当屋面坡度大于150%时，应增加油毡钉或采用沥青胶粘贴。 （4）铺设脊瓦时，应将油毡瓦切槽剪开，分成4块作为脊瓦，并用2个油毡钉固定；脊瓦应顺年最大频率风向搭接，并应搭盖住两坡面油毡瓦接缝的1/3；脊瓦与脊瓦的压盖面，不应小于脊瓦面积的1/2。 （5）屋面与突出屋面结构的交接处，油毡瓦应铺贴在立面上，其高度不应小于250mm。 在屋面与突出屋面的烟囱、管道等交接处，应先做二毡三油防水层，待铺瓦后再用高聚物改性沥青卷材做单层防水。在女儿墙泛水处，油毡瓦可沿基层与女儿墙的八字坡铺贴，并用镀锌薄钢板覆盖，钉入墙内预埋木砖上；泛水上口与墙间的缝隙应用密封材料封严。 （6）沥青瓦铺装尺寸应符合下列有关规定： ①沥青瓦挑出檐口的长度不小于10～20mm。 ②脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于150mm。 ③脊瓦与脊瓦的压盖面不小于脊瓦面积的1/2。 ④金属泛水板与沥青瓦的搭盖宽度不应小于100mm。 ⑤金属滴水板伸入沥青瓦下的宽度不应小于80mm。 ⑥金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于 250mm。 （六）金属板材屋面施工 （1）金属板材应用专用吊具吊装，吊装时不得损伤金属板材。 （2）金属板材应根据板型和设计的配板图铺设；铺设时，应先在檩条上安装固定支架，板材和支架的连接应按所采用板材的质量要求确定。 （3）铺设金属板材屋面时，相邻两块板应顺年最大频率风向搭接；上下两排板的搭接长度，应根据板型和屋面坡长确定，并应符合板型的要求，搭接部位用密封材料封严；对接拼缝与外露钉帽应做密封处理。 （4）天沟用金属板材制作时，应伸入屋面金属板材下不小于100mm；当有檐沟时，屋面金属板材应伸入檐沟内，其长度不应小于50mm；檐口应用异型金属板材的堵头封檐板；山墙应用异型金属板材的包角板和固定支架封严。 （5）每块泛水板的长度不宜大于2m，泛水板的安装应顺直；泛水板与金属板材的搭接宽度，应符合不同板型的要求。 （6）金属板屋面铺装尺寸应符合下列有关规定： ①金属板挑出墙面的长度不小于200mm。 ②金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm。 ③金属泛水板与突出屋面墙体的搭盖高度不应小于 250mm。 ④金属滴水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽度不应小于200mm。 ⑤金属屋脊盖板在两坡面金属板上的搭接宽度不应小于250mm。 （7）玻璃采光顶施工：玻璃采光顶的预埋件位置安装准确牢固，采光玻璃及玻璃组建的制作应符合《建筑玻璃采光顶》（JG/T231）的有关规定。采光顶玻璃表面应平整、洁净，颜色应均匀一致。玻璃采光顶与周边墙体之间的连接，应符合设计要求。 （七）细部节点施工图 1.瓦屋面（图2-42～图2-50） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解卷材屋面施工（四）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了卷材屋面施工（四），让学生知道铺设金属板材屋面时，相邻两块板应顺年最大频率风向搭接；上下两排板的搭接长度，应根据板型和屋面坡长确定，并应符合板型的要求，搭接部位用密封材料封严。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 什么是烧结瓦屋面施工？ | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示涂膜防水屋面施工（一） 一、涂膜防水屋面常用防水涂料 防水涂料有薄质涂料和厚质涂料之分，薄质涂料主要是高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料，厚质涂料主要是沥青基涂料。按其形态又可分为溶剂型、反应型和水乳型三类。溶剂型涂料成膜迅速，但易燃、有毒；反应型涂料由两个组分构成，涂料成膜时体积不收缩，但配制须精确；水乳型涂料可在较潮湿的基面上施工，但粘结力较差，且低温时成膜困难。 （一）合成高分子防水涂料 合成高分子防水涂料是以合成橡胶或合成树脂为成膜物质，配制成的反应型、水乳型或溶剂型防水涂料，具有高弹性、防水性、耐久性和优良的耐高低温性能。常见的有聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料、有机硅防水涂料。聚氨酯防水涂料（双组分）、丙烯酸屋面防水涂料、有机硅防水涂料如图2-55、图2-56、图2-57所示。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解涂膜防水屋面施工（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了涂膜防水屋面施工（一），让学生知道合成高分子防水涂料是以合成橡胶或合成树脂为成膜物质，配制成的反应型、水乳型或溶剂型防水涂料，具有高弹性、防水性、耐久性和优良的耐高低温性能。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述涂膜防水屋面常用防水涂料。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示涂膜防水屋面施工（二） （二）高聚物改性沥青防水涂料 高聚物改性沥青防水涂料是以沥青为基料，用高分子聚合物进行改性配制成的水乳型或溶剂型防水涂料，其柔韧性、抗裂性、强度、耐高低温性能及寿命均有较大改善，常见的有氯丁橡胶改性沥青涂料、SBS改性沥青涂料、APP改性沥青涂料、再生橡胶改性沥青涂料、PVC改性煤焦油涂料，如图2-58、图2-59、图2-60所示。 （三）沥青基涂料 沥青基涂料是以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。常见的有石灰乳化沥青涂料、石棉乳化沥青涂料和膨润土乳化沥青涂料，属于限制和淘汰产品，如图2-61所示。 （四）胎体增强材料 胎体增强材料又称加筋材料、加筋布，主要是指聚酯、化纤无纺布和玻璃纤维网格布。耐碱增强网格布，如图2-62所示。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解涂膜防水屋面施工（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了涂膜防水屋面施工（二），让学生知道沥青基涂料是以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。常见的有石灰乳化沥青涂料、石棉乳化沥青涂料和膨润土乳化沥青涂料，属于限制和淘汰产品。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述高聚物改性沥青防水涂料。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示涂膜防水屋面施工（三） 二、涂膜防水屋面施工 （一）涂膜防水屋面定义 涂膜防水屋面以高分子合成材料为主体涂料，涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上，形成具有防水效能的坚韧涂膜。 （二）涂膜防水层施工工序及成品保护要求 （1）施工工序：基层清理→涂刷底涂（若需要）→细部附加处理→第一遍涂膜→第二遍涂膜→……→面层涂膜→防水层第一次试水→保护饰面层施工→防水层第二次试水→工程质量验收。 （2）涂膜成品保护。 ①运送、放置施工机具和料桶时，应在已施工的涂膜层上放垫纸板保护； ②操作人员应穿干净软底鞋，施工过程中严禁踩踏未干防水涂层； ③防水涂层未做保护层之前，任何与防水作业无关的人员不得进入施工现场； ④管根部位要加以保护，施工中不得碰损位移； ⑤严禁在施工完成的防水层上打眼凿洞； ⑥地漏或排水口要防止杂物堵塞，确保排水畅通； ⑦涂膜应完全干燥后方可进行保护饰面层施工。 （三）材料要求 涂膜防水屋面常采用的材料包括高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料和胎体增强材料。 各种材料的品种、类型及性能均应符合设计及有关标准的规定。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解涂膜防水屋面施工（三）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了涂膜防水屋面施工（三），知道涂膜防水屋面常采用的材料包括高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料和胎体增强材料。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述涂膜防水屋面施工。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示涂膜防水屋面施工（四） （四）施工要求 施工顺序：基层清扫→特殊部位处理→涂布基层处理剂→涂膜防水层施工→保护层施工。 （1）防水涂层严禁在雨天、雪天施工；五级风以上时或预计涂膜固化前有雨时不得施工；水乳型涂料的施工环境气温宜为5～35℃，溶剂型涂料宜为－5～35℃。 施工时，应先做节点、附加层，再进行大面积施工。 涂层施工可采用刮涂或喷涂方法，分层进行。 （2）铺贴胎体应边涂刷边铺设，并刮平粘牢，排出气泡。干燥后，在胎体上涂布涂料时，应使涂料浸透胎体，覆盖完全，不得有外露现象。胎体铺贴方向应视屋面坡度而定，当屋面坡度小于15%时可平行于屋脊铺设，否则应垂直于屋脊铺设，以防其下滑。 （3）铺贴应由低向高进行，顺水流方向搭接，长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm。采用两层胎体增强时，上下层不得相互垂直铺设（使其延伸性一致），搭接缝位置应错开，且不少于1/3幅宽。 （4）防水涂料应多遍涂布，并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后，再涂布后一遍涂料，且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。 （5）多组分防水涂料应按配合比准确计量，搅拌应均匀，并应根据有效时间确定每次配置的数量。 （五）保护层施工 （1）涂膜防水屋面应设置保护层，其材料可用细砂、云母、蛭石、浅色涂料、水泥砂浆、细石混凝土或块材等。 （2）刚性材料保护层与涂膜防水层间应设置隔离层。 （3）细砂、云母、蛭石等散状材料应筛去粉料。 （4）在涂刮最后一遍涂料时，边涂边撒，保证均匀，不得露底，适当压实粘牢，干燥后清除多余的浮料。 （5）涂料或刚性材料保护层应待涂膜固化后进行，其做法与要求同卷材的保护层。 （六）板缝嵌缝施工 （1）嵌缝油膏和胶泥：油膏有两类，一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等，一般采用冷嵌施工；另一类是聚氯乙烯胶泥，由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂，掺入增塑剂、稳定剂和填充料，在现场边加热边搅拌，在130～1400℃保持5～10min塑化而成，为热嵌施工。 （2）嵌缝施工。 ①冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条，随切随嵌，用力压实嵌密，接槎做成斜槎。 ②热嵌胶泥应自下而上进行，温度不低于1100℃，先嵌垂直于屋脊的板缝，后嵌平行于屋脊的板缝，在灌垂直于屋脊的板缝时，凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌150mm，并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝，每边不少于20mm。如图2-63、图2-64所示。 （七）防水涂料施工 涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布，防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷，上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料，不可一次涂成。如图2-65、图2-66所示。 （八）验收规范相关规定 （1）涂膜防水屋面主控项目。 ①防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 ②涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 检验方法：雨后或淋水、蓄水检验。 ③涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 （2）涂膜防水屋面一般项目。 ①涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%。 检验方法：针测法或取样量测。 ②涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 检验方法：观察检查。 ③涂膜防水层上的撒布材料或浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 检验方法：观察检查。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解涂膜防水屋面施工（四）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了涂膜防水屋面施工（四），了解铺贴胎体应边涂刷边铺设，并刮平粘牢，排出气泡。干燥后，在胎体上涂布涂料时，应使涂料浸透胎体，覆盖完全，不得有外露现象。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述验收规范相关规定。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示屋面保温（隔热）工程施工（一） 一、屋面保温隔热工程施工技术规定 （一）一般规定 （1）保温隔热屋面适用于具有保温隔热要求的屋面工程。 屋面保温与隔热工程施工可分为板状材料、纤维材料、喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土保温层和种植、架空、蓄水、隔热层等项。 （2）保温材料使用时的含水率，应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。保温材料在施工过程中应采取防潮、防火和防水等措施。铺设基层应平整，干燥和干净。 （3）保温与隔热工程构造及选用的材料应符合设计要求，质量验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）。 （4）屋面对正在施工或施工完的保温隔热层应采取保护措施。 （5）种植、架空、隔热层施工前，防水层均应验收合格。 （二）倒置式屋面保温层施工应符合下列规定 （1）施工完的防水层应进行淋水和蓄水试验，在合格后方能进行保温铺设。 （2）板状保温层的铺设应平稳，拼缝应严密。 （3）保护层施工时应避免损坏保温层和防水层。 （三）板状材料保温层施工应符合下列规定 （1）基层应平整，干燥，干净。 （2）相邻板块应错开拼接，分层铺设的板块上下层接缝应相互错开，板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。 （3）采用干铺法施工时，板状保温材料应紧靠在基层表面上，并应铺平稳。 （4）采用粘结法施工时，胶粘剂应与保温材料相容，板状保温材料应粘严、粘牢，在胶粘剂固化前不得上人踩踏。 （5）采用机械固定法施工时，固定件应固定在结构层上，固定件的间距应符合设计要求。 （四）纤维材料保温层施工应符合下列规定 （1）基层应平整，干燥，干净。 （2）纤维保温材料在施工时，应避免重压，并应采取防潮措施。 （3）纤维保温材料铺设时，平面拼接缝应贴紧，上下层拼接缝应错开。 （4）屋面坡度较大时，纤维保温材料宜采用机械固定法施工。 （5）在铺设纤维保温材料时，应做好劳动保护工作。 （五）喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合下列规定 （1）基层应平整，干燥，干净。 （2）施工前应对喷涂设备进行调试，并应对喷涂试块进行材料性能检测。 （3）喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定。 （4）喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量，发泡厚度应均匀一致。 （5）一个作业面应分遍喷涂完成，每遍喷涂厚度不宜小于15mm，硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人。 （6）喷涂作业时，应采取防止污染的遮挡措施。 （六）现浇泡沫混凝土保温层施工应符合下列规定 （1）基层应清理干净，不得有油污、浮尘和积水。 （2）泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计，拌制时应计量准确，并应搅拌均匀。 （3）泡沫混凝土应按设计的厚度设定浇筑面标高线，找坡时宜采取挡板辅助措施。 （4）泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m，泵送时宜采取低压泵送。 （5）泡沫混凝土应分层浇筑，一次浇筑厚度不宜超过 200mm，终凝后应进行保湿养护，养护时间不得少于7d。 （七）进场的保温材料应进行下列项目检查 （1）板状保温材料应检查表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、导热系数、燃烧性能。 （2）纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能。 （八）保温层的施工环境温度应符合下列规定 （1）干铺的保温材料可在负温度下施工。 （2）用水泥砂浆粘贴的板状保温材料施工环境温度不宜低于5℃。 （3）喷涂硬泡聚氨酯时的温度宜为15～35℃，空气相对湿度宜小于85%，风速不宜大于3级。 （4）现浇泡沫混凝土时的温度宜为5～35℃。 （九）种植隔热层施工应符合下列规定 （1）种植隔热层挡墙或挡板施工时，留设的泄水孔位置应准确，并不能堵塞。 （2）凹凸型挡水板宜采用搭接法施工，搭接宽度应根据产品的规格具体确定；网状交织排水板宜采用对接法施工，采用陶粒做排水层时，铺设应平整，厚度应均匀。 （3）过滤层土工布铺设应平整、无皱折、搭接宽度不应小于100mm，搭接宜采用黏合或缝合处理；土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度。 （4）种植土层的荷载应符合设计要求；种植土、植物等应在屋面上均匀堆放，且不得损害防水层。 （十）架空隔热层施工应符合下列规定 （1）架空隔热层施工前，应将屋面清扫干净，并应根据架空隔热制品的尺寸弹出支座中心线。 （2）在架空隔热制品支座底面，应对卷材、涂膜防水层采取加强措施。 （3）铺设架空隔热制品时，应随时清扫屋面防水层上的落灰杂物等，操作时不能损伤已完工的防水层。 （4）架空隔热制品的铺设应平整、稳固，缝隙应勾填密实。 （十一）蓄水隔热层施工应符合下列规定 （1）蓄水池的所有孔洞应预留，不得后凿。所设置的溢水管、排水管和给水管等，应在混凝土施工前安装完毕。 （2）每个蓄水区的防水混凝土应一次性浇筑完成，不得留置施工缝。 （3）蓄水池的防水混凝土施工时，环境气候宜为5～35℃，避免在冬期和高温期施工。 （4）蓄水池的防水混凝土完工后，应及时进行养护，养护时间不得少于14d，蓄水后不得断水。 （5）蓄水池的溢水口标高、数量、尺寸应符合设计要求；过水孔应设在分仓墙底部，排水管应与水落管连通。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解屋面保温（隔热）工程施工（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了屋面保温（隔热）工程施工（一），让学生知道凹凸型挡水板宜采用搭接法施工，搭接宽度应根据产品的规格具体确定；网状交织排水板宜采用对接法施工，采用陶粒做排水层时，铺设应平整，厚度应均匀。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述屋面保温隔热工程施工技术规定。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示屋面保温（隔热）工程施工（二） 二、设计要点 （1）保温隔热屋面的类型和构造设计，应根据建筑物的使用要求、屋面的结构形式、环境气候条件、防水处理方法和施工条件等因素，经技术、经济比较确定。 （2）保温层厚度设计应根据所在地区现行建筑节能设计标准计算确定。 （3）保温层的构造应符合下列规定： ①保温层设置在防水层上部时，保温层的上面应做保护层。 ②保温层设置在防水层下部时，保温层的上面应做找平层。 ③屋面坡度较大时，保温层应采取防滑措施。 ④吸湿性保温材料不宜用于封闭式保温层，当需要采用时必须严格按照设计的规定执行。 （4）架空屋面的设计应符合下列规定： ①架空屋面的坡度不宜大于5%。 ②架空隔热层的高度应按屋面宽度或坡度大小的变化确定。 ③当屋面宽度大于10m时，架空屋面应设置通风屋脊。 ④架空隔热层的进风口宜设置在当地炎热季节最大频率风向的正压区，出风口宜设置在负压区。 （5）蓄水屋面的设计应符合下列规定： ①蓄水屋面的坡度不宜大于0.5%。 ②蓄水屋面应划分为若干蓄水区，每区的边长不宜大于 10m，在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区；长度超过40m的蓄水屋面应设分仓缝，分仓隔墙可采用混凝土或砖砌体。 ③蓄水屋面应设排水管、溢水口和给水管，排水管应与水落管或其他排水出口连通。 ④蓄水屋面的蓄水深度宜为150～200mm。 ⑤蓄水屋面泛水的防水层高度应高出溢水口100mm。 ⑥蓄水屋面应设置人行通道。 （6）种植屋面的设计应符合下列规定： ①在寒冷地区应根据种植屋面的类型，确定是否设置保温层。保温层的厚度应根据屋面的热工性能要求，经计算确定。 ②种植屋面所用材料及植物等应符合环境保护要求。 ③种植屋面根据植物及环境布局的需要，可分区布置，也可整体布置。分区布置应设挡墙（板），其形式应根据需要确定。 ④排水层材料应根据屋面功能、建筑环境、经济条件等进行选择。 ⑤介质层材料应根据种植植物的要求，选择综合性能良好的材料。介质层厚度应根据不同介质和植物种类等确定。 ⑥种植屋面可用于平屋面或坡屋面。屋面坡度较大时，其排水层、种植介质应采取防滑措施。 （7）倒置式屋面的设计应符合下列规定： ①倒置式屋面坡度不宜大于3%。 ②倒置式屋面的保温层应采用吸水率低且长期浸水不腐烂的保温材料。 ③保温层可采用干铺或粘贴板状保温材料，也可采用现喷硬质聚氨酯泡沫塑料。 ④保温层的上面采用卵石保护层时，保护层与保温层之间应铺设隔离层。 ⑤现喷硬质聚氨酯泡沫塑料与涂料保护层间应具相容性。 ⑥倒置式屋面的檐沟、水落口等部位应采用现浇混凝土或砖砌堵头，并做好排水处理。 三、细部构造 （1）保温屋面在与室内空间有关联的天沟、檐沟处，均应铺设保温层；天沟、檐沟、檐口与屋面交接处，屋面保温层的铺设应延伸到墙内，其伸入的长度不应小于墙厚的1/2。 （2）屋面的排汽出口应埋设排汽管，排汽管宜设置在结构层上，穿过保温层及排汽道的管壁四周应打排汽孔，排汽管应做防水处理。 （3）架空屋面的架空隔热层高度宜为180～300mm，架空板与女儿墙的距离不宜小于250mm。 （4）倒置式屋面的保温层上面，可采用块体材料、水泥砂浆或卵石做保护层；卵石保护层与保温层之间应铺设聚酯纤维无纺布或纤维织物进行隔离保护。 （5）蓄水屋面的溢水口应距分仓墙顶面100mm；过水孔应设在分仓墙底部，排水管应与水落管连通；分仓缝内应嵌填泡沫塑料，上部用卷材封盖，然后加扣混凝土盖板。 （6）种植屋面上的种植介质四周应设挡墙，挡墙下部应设泄水孔。各细部构造如图2-67所示。 四、屋面保温隔热材料性能及要求 保温材料既阻止冬季室内热量通过屋面散发到室外，同时也防止夏季室外热量（高温）传到室内，起到保温和隔热的双重作用，有人称之为“绝热”。如今室内空调普及，冬天要防止热量散发，夏天要防止冷气向室外传导，以减少能源的消耗，所以要提高建筑工程的保温、隔热性能，节约能源是国家的一项重要国策。 目前我国屋面保温层按形式可分为松散材料保温层、板状材料保温层和整体现浇保温层三种；按保温材料性质可分为有机保温材料和无机保温材料；按吸水率可分为高吸水率保温材料和低吸水率保温材料。 保温材料主要由表观密度、导热系数和含水率三项指标控制。此三项指标相互影响，表观密度大，导热系数值就大，保温性能就差；含水率大，导热系数值也大，保温性能也差。因此，保温材料在一定强度情况下，表观密度小、导热系数值小、含水率低，则保温材料为优。 为使冬季房间内部的温度能够满足使用要求及建筑节能的需要，除了墙体设置保温外，还应当在屋顶设置保温层。 （一）平屋顶的保温 1.保温材料 平屋顶应当选择轻质、多孔、导热系数小的保温材料。根据保温材料的成品特点和施工工艺的不同，可以把保温材料分为散料、现场浇筑的拌和物和板块料三种。散料式和现场浇筑式保温层具有良好的可塑性，可以用来替代找坡层。 （1）散料式保温材料：主要有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、炉渣等。由于散料在施工时容易受到刮风及其他因素的影响，不易就位成形，施工难度较大，在实际工程中采用得较少。 （2）现场浇筑式保温材料：是用散料为骨料，与水泥或石灰等胶结材料加适量的水进行拌和，现场浇筑而成的保温层。这种保温层的加工性较好，但保温层就位之后仍处于潮湿的状态，对保温不利，往往需要在保温层中设置通气口来散发潮气，在构造上比较麻烦。 （3）板块式保温材料：主要有聚苯板、加气混凝土板、泡沫塑料板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板等。这种材料具有施工速度快、保温效果好、避免了湿作业的优点，在工程中应用得比较广泛。在可能的情况下，最好使用两层以上的板块叠合组成保温层，并处理好板块之间的接缝，避免热桥的现象发生。 2.保温层的位置 （1）保温层设在结构层与防水层之间。这是目前最常用的一种做法，保温层设在屋盖系统的低温一侧，保温效果好并且符合热工原理，同时，由于保温层是摊铺在结构层之上的，符合受力的原则，构造也简单。 为了防止室内空气中的水蒸气随热气流上升，透过结构层进入保温层，从而降低保温效果，应当在保温层下面设置隔汽层。隔汽层一般是在找平层上铺一毡二油（涂热沥青一道）或采用与屋面防水材料相同的卷材（厚度可以薄些）进行处理。 （2）保温层设置在防水层上面。这种做法又称为“倒置式保温屋面”，其构造层次为保温层、防水层、结构层。这种屋面对采用的保温材料有特殊的要求，应当使用具有吸湿性低、耐气候性强的憎水材料作为保温层（如聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氨酯泡沫塑料板），并在保温层上加设钢筋混凝土、卵石、砖等较重的覆盖层。 （3）保温层与结构层结合。这种保温做法比较少见，主要有两种做法：一种是在钢筋混凝土槽形板内设置保温层；另一种是将保温材料与结构融为一体，如配筋加气混凝土板。这种做法使屋面板同时具备结构层和保温层的双重功能，工序简化，还可降低建造成本。 （二）坡屋顶的保温 坡屋顶保温层的做法与平屋顶相似，保温构造与平屋顶相差不多。保温层既可以设在屋顶结构层以上，俗称上弦保温，也可以设在结构层以下，俗称下弦保温。 （三）屋面保温层材料执行标准及主要性能指标 屋面保温材料应具有吸水率低，表观密度和导热系数较小，并有一定的强度的特点。屋面保温材料执行标准见表2- 13。 1.松散保温材料的质量要求 膨胀蛭石粒径宜为3～15mm，堆积密度应小于200kg/m3，导热系数应小于0.07W/（m·K）。 膨胀珍珠岩粒径宜大于0.15mm，小于0.15mm的含量不应大于8%，堆积密度应小于300kg/m3，导热系数应小于0.048W/（m·K）。 炉渣作为辅助性的保温材料，用于找平层的找坡尚可。此种材料应逐步淘汰。 2.板状保温材料的质量要求 板状保温材料质量应符合表2-14的要求。 纤维保温材料、喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土金属面绝热夹芯板等质量要求，在这里就不一一列举，发生时，请参考《屋面工程技术规范》（GB50345—2012）相关规定。 3.保温材料应防止受潮和雨淋 保温材料具有孔隙率大，容易吸水受潮等特点。由于水的导热系数λ=0.5，而空气的导热系数λ=0.022，前者是后者的 22.73倍，所以保温材料吸水后，其导热系数也随之增大，从而降低保温效果，故保温材料在运输、储存时应防止受潮和雨淋。 （四）保温产品介绍 1.挤塑板 聚苯乙烯泡沫塑料分为膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种。与EPS板材相比，XPS板是第三代硬质发泡保温材料，从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺，具有EPS板无法替代的优越性能。XPS板是由聚苯乙烯树脂及其他添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，这些闭孔式蜂窝结构的厚板完全不会出现空隙，具有优秀的抗压性能，抗压强度可达220～500kPa，而且拥有很低的导热系数 ［0.028W/（m·K）］和经久不衰的优良保温性能。 2.聚氨酯复合板（化学名称：PU） （1）硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯表观密度为35～40kg/m3时，导热系数仅为 0.018～0.023W/（m·K），约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。 （2）硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。其闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮而增大导热系数，也不会渗水。 （3）硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250℃以上，仅在较高温度时才会出现分解。另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助于隔离下面的泡沫，能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 （4）由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。 （5）聚氨酯板材抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。 （6）聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响下，都不会受到破坏。 （7）综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材料的单价比其他传统保温材料的单价高，但增加的费用将会因供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。 3.泡沫混凝土屋面保温隔热层 泡沫混凝土屋面保温隔热层是采用混凝土砂浆或水泥砂浆加入泡沫，制成泡沫砂浆或泡沫水泥砂浆，然后在屋面施工，经养护和硬化得到和屋面一体的保温隔热层，成为屋面的一个组成部分。 （1）结构。 ①表面防水抗裂混凝土保护层：这层保护层是防水抗裂混凝土，厚度一般为20～30mm。 ②现场浇筑泡沫混凝土保温层：这个保温层由水泥浆和泡沫制成，一般每立方米400～700kg，导热系数 0.1～0.2W/（m·K），厚度30～300mm。它是本结构的主体层，依靠它的功能实现建筑的保温隔热。 ③防水层：防水层可采用柔性防水卷材，由于泡沫混凝土的保护，它的寿命可达50年以上。 ④屋面楼板及混凝土层：楼板上必须有混凝土结构层且不能有缝隙。旧屋面应先修补后施工。 （2）泡沫混凝土保温隔热屋面的优点。 ①整体保温效果好。现浇泡沫混凝土的热阻值是普通架空隔热砖的5～10倍，用60mm厚的保温层土块在炉火上烤 20min，背面仍不感觉热，其保温隔热效果显著。 ②造价低于保温砖和保温板。现浇轻质泡沫混凝土保温隔热层的造价低于传统的陶粒珍珠岩隔热层，是其他隔热层造价的40%～60%。 ③工艺简单，易成型，施工速度快，比其他屋面保温方法可节省施工费用60%。每台班可完成2000～3000m2，施工速度很快。当代替结构找坡时，既可以节约工程造价，又可以避免结构找坡而出现顶层天花梁板倾斜现象，操作时只需按坡向用直尺抹平。 ④保护屋面，防止屋面结构变形开裂。泡沫混凝土屋面不会因温度变化而引起开裂，可以有效地防止屋面结构变形及屋面结构与砖墙交接处的温差裂缝等病害发生。 ⑤延长防水屋面寿命，加强防水效果。泡沫混凝土与防水层（或结构层）紧贴于一体，既可以有效防止因热胀冷缩而引起屋面结构层（或刚性防水层）的变形开裂而出现渗漏现象，又可以有效地防止防水材料的老化变质，延长防水层的寿命并加强防水效果。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解屋面保温（隔热）工程施工（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了屋面保温（隔热）工程施工（二），让学生知道保护屋面，防止屋面结构变形开裂。泡沫混凝土屋面不会因温度变化而引起开裂，可以有效地防止屋面结构变形及屋面结构与砖墙交接处的温差裂缝等病害发生。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述屋面保温隔热材料性能及要求。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示屋面保温（隔热）工程施工（三） 五、屋面保温隔热层施工 （一）材料要求 （1）所用保温隔热材料应有产品合格证和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 （2）松散的保温材料应使用无机材料，如选用有机材料时，要先做好材料的防腐处理。 （3）板状保温材料：外观整齐，厚度应根据设计要求确定，使用前应按设计要求检查其表观密度、导热系数、含水率及强度。 ①泡沫混凝土板：表观密度不大于500kg/m3，抗压强度应不低于0.4MPa。 ②加气混凝土板：表观密度为500～600kg/m3，抗压强度应不低于0.2MPa。 ③聚苯板块：表观密度不大于45kg/m3，抗压强度不低于 0.18MPa，导热系数为0.043W/（m·K）。 （4）整体现浇屋面层应符合下列要求： ①沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩应采用机械搅拌，并应色泽一致，无沥青团，表观密度300～800kg/m3，导热系数≤ 0.26W/（m·K），抗压强度≥0.3MPa。 ②硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量，发泡厚度均匀一致，表观密度35～65kg/m3，导热系数≤0.025W/（m·K），在10%形变下的压缩强度≥0.15MPa，吸水率≤3.0v/v。 ③胶粉聚苯颗粒：抗压强度不低于0.23MPa，导热系数≤ 0.065W/（m·K），干燥收缩率低于0.08%，浸水后线变形率小于0.02%。 （二）主要机具 一般应备有相应的搅拌设备、喷涂设备、检测设备以及常用铁锹、木刮尺、水平尺、手推车、木拍子等。 （三）作业条件 （1）铺设保温材料的基层施工完成后，将基层表面清理干净，满足材料作业的温湿度要求，需要涂刷界面剂的基层应涂界面剂，经检查验收合格办理相关手续后，方可进行下道工序。 （2）有隔汽层要求的屋面，应先将基层清扫干净，按设计要求和施工规定，铺设隔汽层。 （3）铺设隔汽层的基层表面应干燥、平整，不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。 （四）操作工艺 （1）工艺流程：基层清理→管根堵孔和固定→铺设隔汽层→弹出找坡度→保温层作业→找平→检查验收。 （2）基层清理：预制或现浇混凝土的基层表面，应将尘土、杂物等清理干净。 （3）穿过屋面和墙面等结构层的管根部，应用豆石混凝土（内渗3%微膨胀剂）填塞密实，将管根固定。 （4）松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮，防止损伤和污染，雨天作业要防止水漫和雨淋。 （5）铺设隔汽层：应按设计要求和规范规定铺好隔汽层。 （6）保温层作业： ①铺设板块保温层。 a.干铺加气混凝土板或聚苯板等保温材料，应先将接触面清扫干净，板块应铺平垫稳；分层铺设的板块，其上下两层的接缝应错开1/2；各层板间的缝隙，应用同类材料的碎屑嵌填密实，表面应与相邻两板的高度一致。 b.粘贴的板状保温材料应采用专用粘结剂贴严、粘牢。 ②现浇整体保温层：首先应将材料拌和均匀，根据设计要求厚度和坡度，弹线找泛水，保温层分层铺设，并进行适当压实。 （7）倒置式屋面：倒置式屋面保温层应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料，找坡坡度不小于3%。保温层上应用混凝土等块材，水泥砂浆或卵石做保护层；其防水层要平整，不得有积水现象；保温层使用憎水性胶结材料，要用机械拌均匀。 （五）质量标准 1.主控项目 （1）保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。 （2）保温层的吸水率必须符合设计要求。 2.一般项目 （1）保温层的铺设应符合下列要求： ①松散保温材料：分散铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。 ②板状保温材料：紧贴基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。 ③整体现浇保温层：拌和均匀，分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。 （2）保温层厚度的允许偏差：松散保温材料和整体现浇保温层为+10%，-5%；板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。 （3）当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时，卵石应分布均匀，卵石的质量应符合设计要求。 （六）成品保护 （1）隔汽层铺设前，应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清扫干净，防止铺贴时损伤隔汽层。 （2）在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得直接行走、运输小车，行走线路应铺垫脚手板。 （3）保温层施工完后，应及时铺抹找平层，以减少受潮和进水，尤其在雨季施工，更要及时采取苫盖措施。 （七）应注意的问题 （1）保温隔热层功能不良：保温材料密度大，颗粒和粉末含量比例不均匀，铺设前含水量大，未充分晾干。使用前的材料应严格按照有关标准选择，加强保管和处理，对不符合规范要求的材料，不得使用。 （2）铺设厚度不均匀：松散材料铺设时移动、堆积，找坡不匀。 （3）抹找平层的方法不当，压实过程中挤压了保温层；分层铺设时，应掌握好各层的厚度，认真进行操作。 【任务实施】 一、保温（隔热）层施工 （一）保温材料要求及分类 根据常用保温材料可分为三类：一是松散材料，如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等，目前已较少使用；二是板状材料，如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块、泡沫水泥、加气混凝土块、岩棉板、EPS聚苯板、XPS挤塑板；三是整体现浇（喷）保温层，如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚氨酯硬泡防水保温一体化系统等。 目前使用较多的是岩棉板、EPS聚苯板、XPS挤塑板等板状材料。聚氨酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。如图2-68、图2-69、图2-70所示。 （二）保温（隔热）层的施工 保温层施工前基层应平整、干燥和干净，保温板紧贴（靠）基层，铺平垫稳，分层铺设时上下层接缝错开，拼缝严密，板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实，粘贴应贴严粘牢，找坡正确。 （三）屋面聚氨酯防水保温一体化系统施工 采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺，使屋面防水保温一体化，形成的防水保温层连续无接缝，具有保温效果优异、粘结性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。 二、屋面保温隔热工程施工技术应用案例 保温隔热是建筑节能中重要的组成部分。和建筑墙体一样，屋面同属于建筑的围护结构，在屋面中设置保温隔热系统能够很好地解决能量散失的问题。下面将针对屋面保温隔热的设计施工要求、施工工艺以及质量控制等方面做重点分析介绍。 具有保温隔热要求的屋面工程，其类型和构造要根据建筑物的功能要求、屋面的结构形式、环境气候条件、防水处理方法和施工条件等，经过技术和经济指标比较后决定。屋面的保温可以使用板式材料或者整体现喷保温层，屋面的隔热则利用架空、蓄水、种植等方法进行。 （一）屋面保温隔热的设计施工要求 1.保温层的要求 保温层的厚度要根据当地的自然环境和工程实际经验，并结合建筑节能的设计标准来确定；当防水层处于保温层上部时，要在保温层上做好保护层；当防水层处于保温层下部时，则要在保温层上设置找平层；当屋面的坡度较大时，保温层要做好防滑措施；封闭式的保温层不能使用吸湿性的保温材料制作。 2.隔热层的要求 架空屋面的坡度不能大于5%；根据屋面宽度和坡度的大小变化来确定架空隔热层的高度；屋面宽度大于10m时，要在架空屋面上设置通风屋脊；当地炎热季节最大频率风向作为进风口，出风口设置在负压区；蓄水屋面不宜在寒冷、地震等地区使用，蓄水屋面的坡度保持在0.5%以下；将屋面划分为若干蓄水区，且每个区域的边长小于10m，屋面超过40m时设置分仓缝；在屋面上设置排水管、溢水口和给水管，保持排水管与其他排水出口的连通；屋面的蓄水深度在150～200mm之间；蓄水屋面的防水层高度要高出溢水口100mm；在蓄水屋面上设置人行通道，对屋面进行维修养护。 在合适的屋面构造形式上可以选择种植植物的方式来进行隔热处理，种植还受到区域环境、建筑条件等的影响。在相对寒冷地区要在种植屋面上设置保温层，并保证其厚度能够达到设计的要求；种植的植物和布局要符合环境保护的要求，并根据实际需要进行分区或者整体布置，分区时设置挡墙；根据屋面功能、建筑环境以及经济条件来选择排水层的材料和布置。 3.倒置式屋面的设计要求 （1）屋面坡度不大于3%。 （2）屋面的保温层要采用吸水率低并且长期浸水不腐烂的材料，可以使用干铺或者粘贴的板状保温材料，或者使用现喷硬质聚氨酯泡沫材料。 （3）在保护层和保温层之间用隔离层隔开，喷硬质聚氨酯泡沫材料与涂料保护层要具有兼容性。 （4）做好屋面的排水设置，可以使用现浇混凝土在屋面的檐沟、水落口部位浇筑堵头。 4.屋面保温隔热材料的要求 经常使用于屋面的保温材料有聚苯板、聚氨酯泡沫材料板、加气混凝土板等。 材料进场时要对保温隔热材料进行抽样检测，按照使用数量抽取不同量的样品，保证每一批材料至少抽取一次，对材料要检测其表观密度、压缩强度以及抗压强度等，在保证各项材料的物理性能指标达到了设计要求后再进行现场施工。贮运保管保温隔热材料时要有防雨、防潮的措施，并分类堆放，防止混杂，搬运时要轻拿轻放，以免有断裂、掉角等缺陷出现，保持材料的完整性。 （二）屋面保温隔热系统 屋面保温隔热构造和保温材料的选择即是屋面的保温隔热系统。保温隔热构造分为非上人屋面、上人屋面、倒置式屋面、坡屋面、架空屋面、种植屋面等。屋面的防水层受到屋面构造和保温材料的影响，构造的不合理以及选材的不当都会影响防水层的寿命，最终导致屋面寿命的缩短。 例如，非上人屋面可以适当降低屋面的荷载要求，选用表观密度小、导热系数小、蓄热量大的保温隔热材料，可以达到较好的保温效果，又不会导致荷载较大。屋面同时使用两种保温材料时，注意保温材料的排列。 （三）屋面保温隔热工程施工技术（以案例解读） 【案例一】以聚苯板保温屋面施工为例，说明保温隔热系统的施工工序和要求 1.施工准备 审查图纸，详细掌握图纸中的细部构造和有关的技术要求。然后编制施工方案，针对不同的工程特点和保温隔热材料的特性做出合理的施工方案，并得到相关单位的批准。对施工人员进行安全、技术交底，培训技术人员使其掌握施工的关键技术，熟悉施工工序。 保温材料要具有出厂的合格证书，并对现场材料进行抽样复查，做出报告，保证聚苯板的厚度、质量及规格等，技术性能的表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率等符合设计要求。 施工时整平基层，保持基层干燥、干净，现场施工时严禁吸烟、使用明火，必须配备消防器材，以防止易燃材料的燃火灾害。 2.操作要点 施工的工艺流程大致可以分为：基层处理→弹线→保温层铺设→质量验收。 （1）基层处理：将屋面板清理干净，清除灰浆、杂物等，保持基层的干燥。使用强度等级大于C20的细石混凝土将装配式的钢筋混凝土面板缝填密实，当板缝过大时要在其中放置构造钢筋，并用细石混凝土填充后振捣密实。 （2）弹线：当屋面没有隔汽层时，可以直接在结构上弹线，铺设保温层。弹线的方向按照坡度和流水的方向确定，设置合适的保温层厚度范围。当屋面具有隔汽层时，先对隔汽层进行施工，随后铺设保温层。隔汽层施工时要保证满刷、厚度均匀，采用卷材时，使用单层卷材铺筑，对搭接缝进行粘结。采用封闭式保温层时，在屋面和墙的连接处，要沿墙向上连续铺设隔汽层，并高出保温层上表面不小于150mm。 （3）保温层铺设：干铺时，聚苯板可以直接在结构层上进行铺设，并靠紧需要保温的表面，铺平、垫稳。分层铺设时，错开上下的两层板，使相邻的板边厚度保持一致。缝隙填充时要使用同一种材料密实填充。 （4）质量验收：采用粘贴法进行保温层施工时，要保证粘结材料平粘在屋面基层上，在板缝间或者缺棱处要使用聚苯板碎屑或者粘结材料搅拌均匀，补填严密。一般采用的胶粘剂是高分子乳液，不能使用溶剂型胶粘剂，否则会使聚苯板溶化，降低其保温性能。 3.质量要求 确保保温层贴近基层，铺平垫稳，拼缝严密，使上下缝错开，并填充密实。保温层的厚度要达到设计的要求，厚度的偏差保持在4mm以下。抽检时要严格按照检测要求进行，设置检测数量不能小于3处。 4.成品安全及安全注意事项 施工过程中和施工后要及时采取保护措施。运输材料时要在已经铺好的地面铺设脚手板，不能损坏保温层。保温层施工完成，并经检验合格后要及时用水泥砂浆进行找平，保证保温层的使用效果。在施工过程中，聚苯板是易燃物品，要注意防火，现场要严禁明火，并配备消防灭火器材。材料的搬运过程中要轻拿轻放，避免损伤材料，保证材料外形完整。干铺施工时，可以在零下温度施工；粘贴法施工时，必须在5℃以上温度操作施工。在雨天、雪天、5级风以上的天气时禁止施工。倒置式屋面保温层上可以使用暖石、块材或者水泥砂浆进行覆盖保护，并保证覆盖厚度与设计要求相符合。 其他的施工方法相对聚苯板的施工方法有所不同，具体施工时要根据自然环境、材料来源、屋面形状及结构、经济因素等综合考虑采用哪种保温系统，并选择相应的施工工艺。屋面保温隔热是建筑节能的一个重要环节，要在设计施工中严格遵守每一个步骤，从而达到最大限度地减小误差和失误，只有这样才能保证屋面保温隔热系统的有效工作。 【案例二】以PS水泥聚苯板颗粒保温隔热层为例，叙述屋面保温隔热层施工方案 1.工程名称 塑胶二期工程。 2.概况 屋面采用PS水泥聚苯板颗粒保温隔热层。该材料具有表观密度小，保温隔热性能好，有一定的抗压和抗折强度，有韧性、抗冲击，耐水、使用寿命长，导热系数小等特点。 3.PS水泥聚苯板保温隔热层主要材料 （1）聚苯颗粒：粒径5～15mm，堆积密度15～18kg/m3。 （2）普通硅酸盐水泥：标号不低于325#。 （3）发泡剂：是一种专门的表面活性剂，能使水泥体获得丰富气泡。 （4）粘结剂：配合比为250kg水，110kg水泥，5kg胶粘剂，18kg聚苯，10kg气泡剂。 4.水泥聚苯保温隔热层的施工操作 （1）施工工具：发泡机、拌和机、斗车、铁铲、铝合金隔缝板、卷尺、铁抹子、木抹子、扫帚、刷子、水桶等工具。 （2）施工要点：对所要施工的屋面基层，在施工前进行现场垃圾清理，并打扫干净，按照设计要求，首先进行预留分格缝弹线，并根据工程设计厚度标高打点。为了防止热胀冷缩引起保温隔热层开裂，在施工中预留3m×3m进行分仓断开。作为通气道和排汽孔，预留排汽道宽度为50mm，并采用 Φ20PVC穿线管排汽（PVC穿线管加工钻孔，孔径5mm，孔为十字状，孔距为200mm），并在排汽道交汇处设置排汽管 （Φ50mmPVC），排汽管高度为250mm，预留排汽槽内安装 PVC管后，用小石子填充。 （3）施工操作方法的工艺流程：水+黏结剂+水泥→搅拌→水泥浆+聚苯颗粒→搅拌+发泡剂→搅拌→运至现场→铺压成型→养护。在施工铺抹水泥聚苯复合材料时，将拌料倒入设置的方框内，分层铺设，并用木抹子将拌料均匀抹平，并拍压平整，达到工程设计厚度及坡度。分仓缝用铝合金板按基准弹线分开，并将缝的边缘做整齐。 5.水泥聚苯保温隔热层施工质量控制 为了保证产品质量均匀性，在施工过程中主要通过以下拌和物的质量控制方法来保证产品质量。 （1）湿密度：从搅拌机出来的拌和物密度一般不应大于 380kg/m3。 （2）坍落度：用测定混凝土坍落度法来测定拌和物的坍落度，提起坍落度筒后锥体高度控制在2～4cm。 （3）粘聚性：提起坍落度筒后，锥体在不受外力挤压的情况下，不会自动倒塌，不会流动。 （4）气泡水泥浆稳定性：提起坍落度筒后，如果锥体部分崩裂或出现轻质的聚苯颗粒上浮、重质的水泥浆下沉的分层离析现象，则表示气泡水泥浆稳定性不好，水泥聚苯板难于成型。 （5）从搅拌机出来的拌和物应在半小时内用完。 （6）成品养护：养护方法与普通水泥制品养护方法相同，养护期7d。 （7）注意事项。 ①现场现配材料应严格按配合比，配料一定要在30min内用完。 ②基层保持湿润，并均匀扫一层素水泥浆。 ③雨天、大风等自然环境下不能施工。 ④原材料一定要放在干燥地方，以免下雨淋湿。 ⑤施工人员宜穿软底鞋进行操作。 ⑥做完的成品应注意保护。 ⑦成品未完全成型时，在48h内，严禁上人或其他重物，以免损坏保温隔热层。 ⑧因保温隔热直接在防水层上施工，施工时应注意保护防水层，倒料斗车应轻放，施工人员应穿软底鞋，严禁故意破坏防水层。 ⑨按Q/XJZF01—2002企业标准及《屋面工程技术规范》 （GB50207—2012）施工。 6.施工安全措施 （1）进场人员必须戴安全帽，无安全帽严禁进场施工。 （2）加强对全体技术人员、施工人员的安全教育。充分认识电对人体的伤害和危险性，加强安全用电教育。 （3）注意升降机安全，严禁随意开动升降机。 （4）注意拌和机和发泡机安全，严禁随意开、关。 （5）杜绝一切安全事故发生。 【案例三】挤塑型聚苯板保温屋面施工 1.保温材料选择 屋面保温材料采用35mm厚挤塑型聚苯板，进场后由材料员进行外观验收，检查外形、密度、厚度。外形整齐，聚苯板厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积，计算其重量检查密度是否超标，办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮，防止破坏和污染。 防水材料的出厂质量证明文件应齐全，选用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料，同时由现场实验员负责取样送检，合格后方可使用。 2.施工方法 （1）水泥砂浆找平层施工。 ①水泥砂浆要求：20mm厚1:3水泥砂浆，使用清净中砂并过5mm孔筛，含泥量不大于3%，施工中应严格控制水泥砂浆配合比。 ②做好防水基层的处理，板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须清除干净，墙上四周必须弹出水平标高控制线。孔洞、管线应事前预埋、预留，严禁事后打洞。 ③施工前应在底层先刷一道素水泥浆，找平层应粘结牢固，没有松动、起砂、起皮等现象，表面平整度≤5mm。 ④找平层应设置30mm宽分格缝，间距不大于6m×6m。 ⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10～15cm的圆角。 ⑥防水层施工前，现场要进行基层检验，一般是将一块薄膜覆盖在找平层上，经过一夜后第二天早上掀起薄膜处检查，如果没有明显的潮湿痕迹，则可进行防水层施工。 （2）防水层施工。 ①基层采用KG水性清洁剂涂刷。 a.基层处理剂的涂刷要薄而均匀，不得有空白、麻点、气泡。 b.基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层，但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下，可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材，这样可以防止雨水渗入找平层，而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。 c.一次涂刷的面积，根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。面积过大，来不及铺贴卷材，时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿；面积过小，影响下道工序的施工，拖延工期。 ②KG防水卷材铺贴。 a.卷材防水层施工的一般工艺流程：基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理检查修整→保护层施工。 b.铺贴方向：卷材应平行于屋脊铺贴。 c.施工顺序：防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位（如屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等）的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时，宜顺天沟、檐口方向，减少搭接。 d.搭接方法及宽度要求：铺贴卷材应采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平屋面卷材搭接缝应顺水流方向搭接，搭接缝应顺着最大频率风向搭接。叠层铺设的各卷材，在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接，搭接缝应错开。接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。预留凹槽，卷材嵌凹槽并用压条固定密封。卷材搭接长度：长边≥100mm，短边≥150mm。 e.屋面特殊部位的附加增强层和卷材铺贴要求。 檐口：将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。如用压条（20mm宽薄钢板等）或用带垫片钉子固定时，钉子应敲入凹槽内，钉帽及卷材端头用密封材料封严。 天沟、檐沟、水落口及檐沟：卷材铺设前，应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时，水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实，防止该部位在暴雨时产生倒水现象，水落口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加增强层，厚度不少于2mm，涂刷时应根据防水材料的种类采用不同的涂刷遍数来满足涂层的厚度要求。水落口杯与基层接触应留宽10mm、深10mm的凹槽，嵌填密封材料。由于天沟、檐沟部位水流量较大，防水层经常受雨水冲刷或浸泡，因此在天沟转角处应先用密封材料涂封，每边宽度不少于 30mm，干燥后再增铺一层卷材或涂刷防水涂料作为附加增强层。天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始，顺天沟从水落口向分水岭铺贴，边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压，赶出气泡使卷材铺贴平整，粘贴密实。如沟底过宽时，会有纵向搭接缝，搭接缝处必须用密封材料封口。铺至水落口的各层卷材和附加增强层，均应粘贴在杯口上，用雨水罩的底盘将其压紧，底盘与卷材间应满涂胶结材料以粘结，底盘周围用密封材料填封。 泛水与卷材收头：泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大，容易受太阳曝晒，因此为增强接头部位防水层的耐久性，一般要在这些部位加铺一层卷材或涂刷涂料作为附加增强层。泛水部位卷材铺贴前，应先进行试铺，将立面卷材长度留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材，由于卷材自重作用，立面卷材张拉过紧，使用过程宜产生翘边、空鼓、脱落等现象。卷材铺贴完成后，将端头塞齐。若采用预留凹槽收头，将端头全部压入凹槽内，用压条钉压平，再用密封材料密封，最后用水泥砂浆抹封凹槽。如无法预留凹槽，应先用带垫片钉子或金属压条将卷材端头固定在墙面上，用密封材料封严，再将金属或合成高分子卷材条用压条钉压做盖板，盖板与立体墙间用密封材料封固或采用聚合物水泥砂浆将整个端头部位埋压。 伸出屋面管道：排汽孔与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似，所不同的是流水方向不应有逆槎，排汽孔阴角处卷材应做附加增强层，上部剪口交叉贴实或者涂刷防水涂料增强。伸出屋面管道卷材铺贴与排汽孔相似，但应加铺两层附加层。防水层铺贴后，上端用细铁丝扎紧，最后用密封材料封密，附加层卷材裁剪方法参见水落口做法。 阴阳角处的基层涂胶后要用密封材料封密，宽度为距转角每边100mm，再铺一层卷材附加层。 f.节点处理。 天沟、檐沟：天沟、檐沟必须按设计要求找坡，转角处应抹成规定的圆角。找坡（找平层）宜用水泥砂浆抹面。厚度超过20mm时，应采用细石混凝土，表面应抹平压光。如天沟、檐沟过长，则应该按设计规定留好分格缝或设后浇带，分格缝需填嵌密封材料。大面积防水层施工前，应按设计需要先铺附加增强层，屋面与天沟交角和天沟上部宜采取空铺法，沟底则采取满粘法铺贴。卷材附加增强层应顺沟铺贴，以减少卷材在沟内的搭接缝。 穿过防水层的管道：管道穿过防水层分直接穿过和套管穿过两种。直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡，与基层交接处必须预留10mm×10mm的槽，填嵌密封材料，再将管道四周除锈打光，然后加铺附加增强层。用套管穿过防水层时，套管与基层间的做法与直接穿管做法相同，穿管与套管之间填弹性材料如泡沫塑料，每端留深10mm以上凹槽嵌填密封的防水材料，然后再做保护层。 分格缝：分格缝的设置是为了使防水层有效地适应各种变形的影响，提高防水能力。但如果分格缝施工质量不好，则有可能成为漏源之一。分格缝应按设计要求填嵌密封材料。分格缝位置要准确。一般应先弹线后嵌分格木条或聚苯乙烯（或聚乙烯）泡沫条，待砂浆或混凝土终凝后立即取出木条。分格缝两侧应做到顺直、平整、密实，否则应及时修补，以保证嵌缝材料粘结牢固，交工前用油膏灌满。 阴阳角防水层：阴阳角的基层应按设计要求做成半圆或倒角。由于交接处应力集中，往往先于大面积防水层提前破损，因此在这些部位应加做附加增强层，附加增强层可采用涂料加筋涂刷或采用卷材条加铺。阴角处常以全粘实铺为主，阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定，一般每边粘贴 50mm为宜。也可采用密封材料涂刷2mm厚作为附加层。 防水层收头：防水层的檐口部位的收头，应距檐口边缘 50～100mm，并留凹槽以便防水层端头压入凹槽，嵌填密封材料后不应产生阻水。防水层在泛水部位收头距屋面找平层最低高度应不小于250mm，待大面卷材铺贴后，再对泛水和收头做统一处理。铺贴卷材前，收头凹槽应抹聚合物水泥砂浆，使凹槽宽度和深度一致，并能顺直、平整。 将预留洞口湿润并清除洞口内残留杂物，充分浇水湿润，在补洞前洞壁四周先刷界面剂一道，厚2～3mm，再用1:2防水砂浆填嵌入洞，补灰面应比墙面凹进10mm，此处周围堵嵌油膏。 （3）保护层施工：每个部位经防水试验24h后，无渗漏、阴湿，应马上进行保护层施工。保护层的施工做法应符合设计要求。 （4）成品保护。 ①屋面工程完工后，应将屋面上所有剩余材料、建筑垃圾等清理干净，防止堵塞水落口。 ②雨期处于恶劣环境中，受各种因素影响，易发生渗漏，要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施，堆重物或杂物，更不能随意凿洞，以保持屋面防水层的正常施工状态。 ③施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭，防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后，在防水层上做保护层时施工人员应穿软底鞋。 （5）保温层施工。 ①基层应平整，干净，干燥。 ②挤塑板的铺贴方式采用干铺。 ③挤塑板不应破碎、缺棱角，铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的，应锯平拼接使用。 ④板与板之间要错缝、挤紧，不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙，应用挤塑板条塞入并打磨平。 （6）找坡层施工。 ①先按设计坡度及流水方向，用砂浆打点定位，确保坡度、厚度正确。 ②铺设1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层，用平板振动器压实适当，表面平整，找坡正确。 ③找坡层完工后，应用彩条布覆盖，以防浸水和破坏。 ④铺设找坡层时，应按设计规定埋设好排汽槽、管。 （7）屋面防水质量控制措施。 ①屋面结构混凝土浇筑应连续进行，不得留置施工缝。振捣时，除用插入式振动棒振捣外，表面还需用平板振动器振捣，混凝土初凝前，用铁抹子收光。 ②对屋面防水进行48h试水，并认真做好记录，确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏，必须经过处理并试水合格。 ③基层与突出屋面的结构连接的阴角，均先做泛水线，其圆弧半径R≥50m。 ④屋面雨水管穿女儿墙，先在管壁做防水一道，然后埋设雨水弯管，再灌管洞。 ⑤屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施，施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证，防水操作工持证上岗，确保施工质量。 （8）屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求。 由于坡屋面结构坡度较陡，为了工程的施工能安全进行和完结，施工中将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底，将注意事项传达到每一个人员。 文明施工及环境保护要求同挤塑聚苯乙烯泡沫板外保温墙面的相关要求。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解屋面保温（隔热）工程施工（三）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了屋面保温（隔热）工程施工（三），让学生知道由于坡屋面结构坡度较陡，为了工程的施工能安全进行和完结，施工中将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底，将注意事项传达到每一个人员。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述水泥聚苯保温隔热层的施工操作。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示屋面保温（隔热）工程施工（四） 【案例四】屋面泡沫混凝土保温找坡工程专项施工方案 1.适用范围及编制依据 （1）适用范围。 ①YT轻质泡沫混凝土，又称发泡混凝土，是采用国际先进技术，结合我国实际应用情况，采用特殊的原料经机械的方法制成泡沫，再将已制成的泡沫加入胶凝材料浆体，制成混凝土拌和物，然后现浇成型，再经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的轻质材料，是一种新型独特的多功能建材。 ②YT泡沫混凝土用于屋面保温隔热，保温层、找坡层合二为一，简化保温层施工工序，与混凝土屋面结合成一个整体。 （2）编制依据、验收规范和施工规范。 ①施工合同、招标文件、图纸、施工组织设计。 ②《建筑施工手册》《高层建筑施工手册》《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》。 ③《现行建筑施工规范大全》（修订缩印本），中国建筑工业出版社出版。 ④《屋面工程质量验收规范》（GB50207—2012）。 ⑤《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—2007）。 ⑥《功能可控型泡沫混凝土（CFFC）屋面工程技术规程》（QB/WGYT—200608）。 ⑦《YT泡沫混凝土》（Q/3201YTJN01—2008）。 2.施工总体安排 （1）图纸及相应规范：施工前，认真查阅图纸及相应规范，掌握材料的性能和技术指标及施工工艺，特别是对于特殊部位的处理，做到在施工中重点突出。 （2）机具配置：见表2-15。 （3）施工条件。 ①屋面结构层施工完毕并符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）的要求。 ②屋面结构层中各种设施基础、预埋管件等安装完毕并验收合格。 ③各种高差，标高控制点，控制线经测定管沟，排水沟测定完毕，并验收合格。 ④屋面结构表面应平整，干净。 （4）采用材料。 ①发泡剂：YT泡沫混凝土以热聚物表面活性剂为有机胶结料的聚合物，通过发泡机的发泡系统，将发泡剂充分发泡。 ②水泥：为强度等级42.5级的普通硅酸盐水泥。 ③粉煤灰：选用Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰，并应符合相关标准的要求。 ④水：符合《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）的规定。 （5）施工管理组织机构：现场施工管理人员及施工工人计划安排10人，每天完成工程量150～200m3。 3.施工方法及工艺 （1）施工方法。 ①配制泡沫浆体，根据YT型泡沫混凝土发泡剂的配比和生产工艺，配制发泡浆体。 ②拌制水泥浆，按设计选用的泡沫混凝土型号，先将定量的水加入搅拌机，再将称量好的水泥、粉煤灰等添加料投入搅拌机内搅拌，时间不少于2min。 ③将预发泡沫倒入水泥浆体的搅拌机，搅拌约6min，使水泥泡沫浆料达到均质化要求，即可进行现场直接浇筑或泵送浇筑。预拌好的水泥泡沫浆料应在4h内用完。 （2）施工工艺。 ①基层处理：基层钢筋混凝土板面必须清扫干净，无松动、空鼓、起砂掉灰等现象。 ②浇捣泡沫混凝土。 a.将泡沫混凝土中预埋件、预留孔（水管、排水孔等）在浇筑泡沫混凝土前做好，严禁在浇筑后在保温隔热层上凿孔打洞。 b.按设计选定的保温层厚度，设定浇筑面标高线，有找坡要求的尚应设定找坡线。 c.浇筑泡沫混凝土，浇筑面应做到平整。如大面积平面浇筑时，可采用分区逐片浇筑的方法，用模板将施工面分割成若干个小片，逐片施工；也可采用全面分层、分段分层、斜面分层三种分层浇筑方法，等1～1.5h后，浆体初凝后有一定承重能力后，方可继续浇筑。浇筑达到标定高度后用尺杆刮平。 12～14h后进行保湿养护，养护时间不少于72h。 d.泡沫混凝土在一般情况下出于保温隔热的要求可以进行整体浇筑施工，而在抗震结构设计中应依据需要设置分格缝。 e.在泡沫混凝土保温隔热层施工完成时，天沟、檐沟等部位应找坡，同时保证这些部位的泡沫混凝土厚度不得小于 20mm。 ③浇筑后处理：在浇筑后也应注意观察浆体下沉速度及高度，并及时采取促凝措施，还要详细记录，作为下次配料改进的参考。如果出现塌陷事故，应及时补充浇筑。 （3）施工要点。 ①按照施工图纸设计要求，测定设置标高控制点（3米/点），周边弹出控制线。 ②搅拌YT泡沫混凝土时，应先加水后加干料，待浆料拌成稠糊状，加泡搅拌均匀后，经施工集料箱，泵送至施工面。 ③对作业面进行分格，设置施工缝，以一个作业班施工量确定，根据施工厚度分层浇筑，一次浇筑厚度不宜大于 400mm。 ④表层施工时，用3～5m长尺杆刮平。 ⑤施工完毕，36h内不宜上人或车辆（包括手推车），施工温度低时，时间可延长。 ⑥屋面防水层施工时可不设排汽孔。 4.技术质量保证措施 （1）发泡剂、水泥、粉煤灰有关证书：发泡剂、水泥、粉煤灰须有出厂质量证明书、厂家检验报告和使用说明书。 （2）泡沫混凝土性能指标要求：见表2-16。 根据本工程图纸及有关要求，屋面保温找坡层可采用 B03～B06级泡沫混凝土，厚度为60～200mm地下室顶板，种植土下填充可采用B06～B09级，厚度为100～200mm。 （3）储运保管。 ①材料贮存在-15～35℃的库房中。 ②材料按不同品种、标号、规格和等级分别堆放，贮存和运输中应注意勿使包装破损，放置于通风、干燥处，避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。堆放时应衬垫平坦的木板，离地面20cm。 ③发泡剂用密度桶包装，储存在阴凉通风的仓库内，严禁接近火源和热源。 （4）质量检查、验收。 ①YT泡沫混凝土屋面保温、隔热层施工质量应符合《屋面工程技术规范》（GB50345—2012）和《屋面工程质量验收规范》（GB50207—2012）的有关规定。 ②YT泡沫混凝土品种、规格应符合相关设计和相关标准的规定。 ③现场发泡的泡沫混凝土，其配合比应计量准确、搅拌均匀，分层连续施工，并应对其导热系数、密度、抗压强度，随机见证取样送检。 ④屋面天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和出屋面的防水构造必须符合设计和规范要求。 ⑤对于各项隐蔽工程，应按《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—2007）的规定进行隐蔽工程验收。 （5）应注意的质量问题。 ①泡沫混凝土的施工环境宜在5℃以上，并应避免在雨天、烈日高温条件下施工。 ②泡沫混凝土的流动性较大，当屋面的坡度大于5%，用泡沫混凝土进行找坡施工时，必须采用模板辅助。 ③泡沫混凝土施工必须在有专业知识的技术人员指导下进行，对每道工序严格把关，确保施工质量，应按《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—2007）的规定留出试块进行性能检测。 ④泡沫混凝土及细石混凝土防水保护层内埋设的各种预埋件、预留孔（水管、排水孔等），应在浇筑前做好，严禁在保护层上凿孔、打孔。不得在保护层内埋设管线。 （6）成品保护。 ①施工完毕及时按设计要求采取保护措施，36h内不宜上人或车辆（包括手推车），施工温度低时，时间可延长，不得损坏，以免造成后患。 ②施工要与有关工序作业配合协调，进入作业面的施工现场人员不得在成品上面走动。 ③施工现场有专人负责看管下道工序的操作，不得使用手推车在已完工的保温层表面行驶，使用铁锹等工具时应避免铲破保温层，如有破损要及时修补。 5.安全消防措施 （1）安全消防措施。 ①操作人员必须戴好安全帽，系好安全带（高空作业）。 ②在雨天、雪天、五级风及其以上时均不得施工（通过收听天气预报来判断）。 ③材料运输及贮存应严禁烟火，堆放要远离热源及易燃品，堆放高度不超过1.5m，并放置合格灭火器，做好现场标志。 ④运输路线要畅通，各项运输设施要牢固可靠，屋面孔洞及檐口必须有安全措施。 ⑤对交叉作业工作面，要做临时防护。 （2）夜间施工保障措施。 ①正常夜班为晚上6时30分至午夜12时00分。所有班组要统一夜班作业时间，以免过度劳累造成安全事故。工人禁止日夜连续作业。 ②特殊工序不得在夜间施工。 ③由专门电工负责夜班加班电工作业，加班前提前15min布置好照明设施，其照明度必须满足操作要求。 ④项目部管理层每晚有专人值班，及时处理各种突发事件。 ⑤加强材料保管措施，巡逻工人24h值班，对夜间携带施工材料出门者要予以制止。 ⑥保证工人的夜餐供应。 ⑦严格监督文明施工，不得随地大小便。 （3）现场安全、保卫。 ①建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火管理责任人。 ②施工现场配备专职保安人员，昼夜值班，做好进入施工现场人员的登记手续，不允许非本工种人员进入施工现场，对工地配备警卫，防盗防火防突发事件。 ③保安人员必须经过专门培训，配备保安装备，穿统一制服，确保工地治安达到当地安全规定的要求。 ④施工现场的管理人员、作业人员必须佩戴工作卡，标明相片、姓名、单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别。 ⑤现场不准留宿家属及闲杂人员。 6.环保与文明施工措施 （1）文明施工。 ①施工完毕，剩余的材料不得到处乱扔，要及时收集，或倒入固定的垃圾箱，保持施工环境的整洁，做到工完场清。 ②现场准备足够的消防器材及消防设施，保持消防道路畅通。 （2）环保要求。 ①所进各种材料必须符合环保要求，并有合格证和环保检测报告。 ②材料须设专门存放处，贴好明显标记，以提醒其他非专业工种。 ③材料的废桶及包装与坏旧工具，要求有专业资质的回收公司进行回收，并做好出入记录，防止第三方污染。 ④施工过程要做好各项施工记录。 ⑤施工过程严格控制各道工序，减少对环境的污染。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解屋面保温（隔热）工程施工（四）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了屋面保温（隔热）工程施工（四），让学生知道施工完毕，剩余的材料不得到处乱扔，要及时收集，或倒入固定的垃圾箱，保持施工环境的整洁，做到工完场清。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工方法及工艺。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 教学反思 | 学生学习目标的制定要符合学生已有的认知水平。制定的学习目标过高或过低都不利于学生发展。 |  |